## SUMÁRIO

- IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJES PLANAS

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.2.	MATERIAIS

1.3	EQUIPAMENTOS

1.4	EXECUÇÃO

  - CONTROLE

2.	IMPERMEABILIZAÇÃO EM CALHAS

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

2.2	MATERIAIS

2.3	EQUIPAMENTOS

2.4	EXECUÇÃO

2.5	CONTROLE

3.	IMPERMEABILIZAÇÃO EM RESERVATÓRIOS E ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

3.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

3.2	MATERIAIS

3.3	EQUIPAMENTOS

3.4	EXECUÇÃO

3.5	CONTROLE

4.	IMPERMEABILIZAÇÃO EM JARDINEIRAS

4.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

4.2	MATERIAIS

4.3	EQUIPAMENTOS

4.4	EXECUÇÃO

4.5	CONTROLE

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJES PLANAS

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados nos serviços de impermeabilização em lajes planas expostas, com utilização de manta asfáltica pré-moldada.

b)	Definições: para fins de uso desta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Impermeabilização em Lajes Planas: serviços que possibilita tornar lajes de cobertura, estanques contra a penetração de água.

  - MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos serviços aqui especificados constituem-se de:

- argamassa de cimento e areia traço 1:3;

- argamassa a base de epóxi

- “primer” a base asfáltica;

- manta asfáltica pré-fabricada;

- placas de poliestireno;

- brita.

  - EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- guindaste;

- equipamentos manuais como pincel de rolo, pás, carinhos de mão, etc...

1.4.	EXECUÇÃO

a) Considerações Gerais

A impermeabilização deverá ser aplicada apenas em superfícies resistentes, uniformes e perfeitamente secas, sendo obrigatório um mínimo de cinco dias de sol antes do início de seus serviços. Os tipos de impermeabilização são determinados em função da forma de penetração de água. Para efeito desta determinação, deverá ser considerada a penetração de água devido a pressão, percolação e umidade de solo.

A aplicação dos materiais impermeabilizantes, deverá seguir as recomendações dos fabricantes e ser feita por pessoal habilitado, tomando-se todas as precauções contra intoxicações e infiltração de gases.

Antes do início do trabalho de aplicação da impermeabilização, a superfície deverá estar convenientemente tratada, ou seja:

- as trincas e fissuras deverão ser identificadas e calafetadas com mastique elástico apropriado, mediante a abertura de canaleta em “U” ao longo da trinca ou fissura, nas dimensões de 10mm de profundidade por 20mm de largura, exceto as trincas localizadas internamente em estruturas hidráulicas.

- cantos e arestas deverão estar devidamente arredondados, conforme normalização própria;

- passagens de emergentes e tubulações através da peça a impermeabilizar deverão estar devidamente tratadas por meio de abertura de canaleta em “U” nas dimensões de 10mm de profundidade por 20mm de largura, que será aberta ao longo do perímetro do emergente ou tubulação. Esta canaleta será preenchida com mastique elástico apropriado;

- não será permitida a execução de arremates de sistemas impermeabilizantes em platibandas e/ou outros elementos perimetrais construídos com blocos de concreto ou tijolos furados;

- deverão ser retirados todos os corpos contundentes salientes do concreto;

- a peça deverá estar totalmente limpa, seca e isenta de óleos e graxas.

Todos os materiais a serem utilizados deverão ter prévia autorização da Fiscalização.

b) Execução de Impermeabilização em Lajes Planas

As lajes planas expostas, deverão ter naturalmente, um sistema de drenagem bem projetado. Na ausência de projeto específico as fases de procedimento de impermeabilização para este tipo de superfície serão as seguintes:

- limpeza da área;

- aplicação de sistema de regularização em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 com declividade mínima de 1% em direção ao sistema de drenagem. A espessura mínima da camada deverá ser de 3 cm. Todas as tubulações de descida deverão ser impermeabilizadas ao nível de contato com o concreto, utilizando-se argamassa epóxi com espessura mínima de 2mm.

- aplicação de "primer" de base asfáltica para aderir manta pré-fabricada, em toda a área a ser impermeabilizada, que deve estar completamente limpa e seca;

- aplicação de manta asfáltica pré-fabricada com espessura de 3 mm em lajes de área máxima de 100 m2. As áreas com mais de 100 m2 devem ser impermeabilizadas com a manta com espessura de 4 mm. Estas mantas deverão ser estruturadas com não tecido de Poliester. As mantas deverão ser aderidas através da utilização de calor, seguindo rigorosamente as especificações recomendadas pelo fabricante. As mantas deverão atender as especificações preconizadas pela ABNT;

- aplicação de proteção mecânica em toda a área em argamassa de cimento e areia traço 1:3, com espessura mínima de 3 cm e tomando o cuidado de incorporar juntas para evitar fissuras. Após a execução desta camada e durante a cura, manter a superfície da camada, úmida;

- após a camada de proteção mecânica aplicar camada de proteção térmica em placas de poliestireno de 25 mm ou de 50 mm . Estas placas deverão ser fixadas com aplicação de material asfáltico. A escolha da espessura dependerá da necessidade de isolamento e deverá ser definida levando-se em conta o tipo de construção;

- após a camada de proteção térmica, aplicar camada de brita para proteção adicional das placas.

  - CONTROLE

Os serviços só deverão ser executados por pessoal especializado.

Deverão ser obedecidas rigorosamente as especificações das normas da ABNT.

O teste nas lajes será precedido da vedação de todas as saídas d’água. Assegurada a vedação, a área será cheia com água até uma altura média de 5cm acima do nível da membrana impermeável, não devendo atingir o nível do remate da mesma, no plano vertical.

O nível d’água deverá ser mantido por 5 dias consecutivos.

Nenhuma fuga de água ou sinal de unidade, deverá se manifestar na estrutura. Não serão aceitas superfícies com fissuras.

De cada carregamento que chegar à obra, será exigido a apresentação de certificado de qualidade do material utilizado na impermeabilização, fornecido pelo fabricante .

Deverá ser realizada inspeção visual após a execução dos serviços.

2.	IMPERMEABILIZAÇÃO EM CALHAS

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados nos serviços de impermeabilização em calhas utilizando-se sistema elastomérico moldado “in loco”.

b)	Definições: para fins de uso desta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Impermeabilização em Calhas: serviço que possibilita tornar calhas de drenagem estanques, evitando-se vazamentos de água do seu interior;

2.2	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos serviços aqui especificados constituem-se de:

- argamassa de cimento e areia, traço 1:3;

- argamassa a base de epóxi;

- “primer” de base asfáltica;

- manta asfáltica moldada “in loco”.

2.3	EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços serão utilizados equipamentos manuais.

2.4	EXECUÇÃO

a) Considerações Gerais

Conforme o prescrito no subítem 1.4.1 desta especificação.

b) Execução de Impermeabilização em Calhas

A impermeabilização de calhas de drenagem deve preceder uma análise precisa, principalmente por tratar-se de elementos cujas dimensões podem variar muito. As mantas asfálticas poderão funcionar sempre bem desde que sejam corretamente aplicadas. Entretanto, a aplicação destas em elementos cujas dimensões são pequenas, não permite uma trabalhabilidade satisfatória. Portanto, nestas circunstâncias, pode-se optar pelas mantas moldadas “in loco”. De um modo geral poderemos seguir o andamento a seguir, tanto para calhas como para pisos:

- limpeza rigorosa de toda a área;

- aplicação de camada de regularização com caimento em direção aos ralos e com declividade mínima de 1%., conforme subítem “b” do subítem 1.4.2 desta especificação;

- aplicação de “primer” de base asfáltica, conforme subítem “c” do ítem 1.4 desta especificação;

- aplicação de sistema elastomérico moldado “in loco" em toda a extensão com consumo mínimo de 3.5;

- aplicação de proteção mecânica em argamassa de cimento e areia, conforme subítem “e” do ítem 1.4 desta especificação;

2.5	CONTROLE

Conforme preconizado no  ítem 1.5 desta especificação;

3.	IMPERMEABILIZAÇÃO EM RESERVATÓRIOS E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO

3.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a) Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados nos serviços de impermeabilização em reservatórios e estações de tratamento de água e esgoto, utilizando-se sistema epóxi específico.

b) Definições: para fins de uso desta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Impermeabilização em Reservatórios e Estruturas de Concreto de ETA’s e ETE’s: serviço que possibilita tornar as referidas estruturas de concreto que tem por função armazenar por um período de tempo, água ou esgoto, estanques, evitando-se o vazamento de líquido do seu interior.

3.2	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos serviços aqui especificados constituem-se de:

- sistemas epóxi;

3.3	EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- sistema de jateamento de areia;

- equipamentos manuais (ferramentas)

3.4	EXECUÇÃO

a) Considerações Gerais

Conforme o prescrito no subítem 1.4.1 desta especificação.

b) Execução de Impermeabilização em Reservatórios e Estruturas de Concreto de ETA’s e ETE’s

Especial atenção deve ser dada aos reservatórios e estruturas de concreto de ETA’s e ETE’s cujo processo de impermeabilização deve ser precedido de uma análise cuidadosa da estrutura. A experiência recomenda os procedimentos a seguir indicados;

- vistoria de toda a estrutura, principalmente na sua parte interna para verificação da existência de eventuais fissuras ou pontos de concreto desagregado e de baixa resistência;

- tratamento de fissuras, concreto desagregado ou de baixa resistência através da utilização de sistemas epóxi;

- caso se verifique a existência de alguma fissura que funcione com um trabalho contínuo de movimento (tipo junta de dilatação), esta deverá ter tratamento específico através da utilização de elastómero a base de poliuretano;

- aplicação de limpeza mecânica , jato de areia ou apicoamento em toda a superfície em tratamento;

- aplicação de sistemas epóxi específicos com consumo mínimo de 3 kg/m2 em toda a área em tratamento.

A utilização dos sistemas epóxi dispensa a camada de proteção mecânica.

3.5	CONTROLE

Conforme preconizado no  ítem 1.5 desta especificação;

4.	IMPERMEABILIZAÇÃO EM JARDINEIRAS

4.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a) Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados nos serviços de impermeabilização em jardineiras, utilizando-se tratamento com sistemas a base de epóxi.

b) Definições: para fins de uso desta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Impermeabilização em Jardineiras: serviço que possibilita tornar as jardineiras estanques, evitando-se o vazamento de água do seu interior.

4.2	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos serviços aqui especificados constituem-se de:

- argamassa de cimento e areia, traço 1:3;

- resinas epóxi.

4.3	EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- equipamentos manuais (ferramentas)

4.4	EXECUÇÃO

a) Considerações Gerais

Conforme o prescrito no subítem 1.4.1 desta especificação.

b) Execução de Impermeabilização em Jardineiras

A impermeabilização de jardineiras deverá obedecer o seguinte andamento:

- aplicação de camada de regularização com argamassa de cimento e areia traço 1:3, com caimento em direção aos ralos. Estes pontos deverão ser impermeabilizados com a utilização de sistemas epóxi;

- limpeza de área;

- aplicação de resinas epóxi em toda a área em tratamento com consumo de 2Kg/m2.

A utilização de sistemas epóxi dispensa a camada de proteção mecânica.

4.5	CONTROLE

Conforme preconizado no  ítem 1.5 desta especificação.

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150601 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM LAJES PLANAS | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m2), de laje impermeabilizada, conforme dados do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de vistoria do concreto;

- tratamento de fissuras, concreto desagregado ou de baixa resistência;

- regularização da superfície com argamassa de cimento e areia;

- limpeza da superfície;

- impermeabilização dos pontos de contato com ralos e tubos com argamassa a base de epóxi;

- aplicação de “primer” de base asfáltica;

- aplicação de manta asfáltica pré-moldada;

- aplicação de proteção mecânica com argamassa, inclusive execução de juntas;

- execução de proteção térmica;

- aplicação de camada de brita;

- fornecimento de todos os materiais necessários à execução dos serviços, postos na obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150604 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM CALHAS | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m2), de superfície impermeabilizada, conforme dados do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de vistoria do concreto;

- tratamento de fissuras, concreto desagregado ou de baixa resistência;

- regularização da superfície com argamassa de cimento e areia;

- limpeza da superfície;

- impermeabilização dos pontos de contato com ralos e tubos com argamassa a base de epóxi;

- aplicação de “primer” de base asfálticas;

- aplicação de manta asfáltica moldada “in-loco”;

- aplicação de proteção mecânica com argamassa, inclusive execução de juntas;

- execução de proteção térmica;

- aplicação de camada de brita;

- fornecimento de todos os materiais necessários à execução dos serviços, postos na obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150607 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM RESERVATÓRIOS | m² |
| --- | --- | --- |
| 150610 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM ESTAÇÕES DE TRAT. DE ÁGUA E ESGOTO | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m2), de superfície impermeabilizada, conforme dados do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- serviços de vistoria da estrutura de concreto;

- tratamento de fissuras, concreto desagregado ou de baixa resistência;

- limpeza da superfície do concreto;

- aplicação de sistema epóxi, com consumo mínimo de 3kg/m2;

- fornecimento de todos os materiais necessários a execução dos serviços

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150613 | IMPERMEABILIZAÇÃO EM JARDINEIRAS | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m2), de superfície impermeabilizada, conforme dados do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- regularização da superfície com argamassa e areia;

- limpeza da superfície;

- impermeabilização dos pontos de contato com ralos e tubos com argamassa a base de epóxi;

- aplicação de resina epóxi, na superfície, com consumo mínimo de 2kg/m2;

- fornecimento de todos os materiais necessários a execução dos serviços, postos na obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.