SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

- UTILIZAÇÃO DO GEOTÊXTIL

5.	EXECUÇÃO

6.	CONTROLE

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para a utilização das mantas geotêxteis em obras de drenagem, de contenção e de reforço de solo.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Manta Geotêxtil: material têxtil, formado por filamentos ou fibras, distribuídas de forma a constituir uma manta de alta resistência.

2.	MATERIAIS

Nesta Especificação são considerados dois tipos básicos de manta geotêxtil: a não tecida e a tecida. No entanto, face à fase de evolução desses produtos, cabe registrar a necessidade de revisão nesses procedimentos e materiais, o que deve ser avaliado pela Fiscalização em cada Obra a ser executada.

Todos os materiais a serem utilizados serão previamente analisados e aprovados pela Fiscalização.

O Projeto deve definir, em cada local de aplicação, o tipo e as características da manta geotêxtil a ser utilizada.

As características a serem consideradas para a manta geotêxtil dependem da função a ser desempenhada (drenagem, filtragem, segregação, reforço), e são, basicamente, de permeabilidade e de resistência.

A linha a ser utilizada nas costuras de faixas de mantas deve ser do tipo multifilamento de nylon plastificado, com resistência à tração mínima de 24 Kgf.

3.	EQUIPAMENTOS

O peso dos rolos de geotêxteis deverá permitir o seu manuseio no local de aplicação, por dois homens, não necessitando de equipamentos, caso tal fato não ocorra, uma pá carregadeira é suficiente para o transporte dos mesmos.

Para a união de faixas de manta, é utilizada máquina de costura, que pode ser acoplada a um gerador portátil.

4.	UTILIZAÇÃO DO GEOTÊXTIL

A seguir são descritas algumas possibilidades de utilização das mantas geotêxteis.

a) Sistemas de Drenagem Sub-superficial

O geotêxtil pode ser utilizado com materiais filtrantes (brita, pedregulho, etc.), em sistemas de drenagem sub-superficiais, servindo de transição entre materiais de granulometria diferentes (solo/geotêxtil/meio drenante).

b) Controle de Erosão

O geotêxtil pode ser utilizado como filtro sob estruturas de revestimento (rip-rap, blocos, gabiões, etc.) de canais, obras marítimas, encontro de pontes, etc., de forma a evitar erosões do solo de suporte destas estruturas.

c) Reforço de Materiais

Neste caso, a manta geotêxtil tem a função de aumentar a resistência do material envolvente, como solos, resinas, impermeabilizantes, etc. Em situações onde são encontrados solos moles, o geotêxtil poderá proporcionar uma plataforma eficiente sobre o solo ruim, inibindo os recalques diferenciais no local.

d) Execução de Muros e Taludes

Na execução de muros e taludes, o solo poderá ser reforçado com geotêxtil, o que permitirá outras opções menos onerosas de revestimento, em detrimento do uso de concreto armado e muros de alvenaria de pedra, tais como: argamassa jateada, vegetação, painéis de concreto, etc.

5.	EXECUÇÃO

A aplicação das mantas requer manuseio cuidadoso, de modo a garantir a geometria prevista no Projeto. Os pontos de emendas e/ou sobreposições devem ser planejados.

As costuras devem ser executadas de forma cuidadosa, e uniforme de modo a garantir as características de resistência previstas para a manta e evitar áreas vazadas, bem como descontinuidades  na mesma.

Uma vez colocada no seu local de funcionamento, a manta geotêxtil deverá ser imediatamente protegida das ações agressivas do meio, por uma camada de solo.

A manta geotêxtil quando utilizada para fins de drenagem, não deverá apresentar zonas tracionadas, ao passo que, quando utilizadas como reforço e contenção de solos, a mesma não deverá apresentar dobras ou enrrugamentos, devendo estar completamente esticada no local de funcionamento.

A estocagem e o transporte das mantas de geotêxtil na Obra merece cuidados, especialmente no que concerne à perfuração. Deve ser evitada uma exposição prolongada (3 semanas) à ação direta ou indireta (sombra) dos raios solares. Também deve ser evitado o seu encharcamento, que dificulta o manuseio.

Caso haja possibilidade de ocorrência de chuvas ou exposição prolongada aos raios solares, o material deverá ser guardado em galpões.

6.	CONTROLE

Os geotêxteis em geral são submetidos ao controle de qualidade do fabricante.

Em função da quantidade de materiais a utilizar, da importância e vulto da obra, da importância do geotêxtil na obra, e de dúvidas porventura existentes quanto à qualidade do produto, a Fiscalização poderá solicitar ao Construtor ou providenciar a execução de ensaios para comprovação das características exigidas no Projeto.

Esses ensaios são os indicados a seguir, ou outros que a Fiscalização julgue convenientes. Tais ensaios deverão ser feitos em laboratórios de entidades não vinculadas à comercialização do produto.

O controle da aplicação do geotêxtil será basicamente visual.

6.1	CARACTERÍSITICAS  DO GEOTÊXTIL PARA OBRAS DE DRENAGEM:

- Resistência ao Puncionamento (N)  – Norma ASTM-D-4833;

- Resistência à Tração (KN/m)  – Norma ASTM-D-4595;

- Permeabilidade Normal (cm/s)  – Norma ASTM-D-4491;

- Permissividade (s-1)  – Norma ASTM-D-4191;

- Fluxo de Água (l/s/m2)  – Norma ASTM-D-4491;

- Abertura Aparente de Poros (AOS) (mm)  – Norma ASTM-D-4751;

6.2	CARACTERÍSTICAS DA GEOTÊXTIL PARA OBRAS DE CONTENÇÃO E REFORÇO DE SOLO:

- Resistência à Tração (KN/m)  – Norma ASTM-D-4595;

- Alongamento na Ruptura (%) – Norma ASTM-D-4595;

- Resistência ao Puncionamento (N)  – Norma ASTM-D-4833;

As normas brasileiras que regulamentam o fornecimento e alguns tipos de ensaios para os geotêxteis, são:

- NBR 12553;

- NBR 12568;

- NBR 12569;

- NBR 12592;

- NBR 12593;

- NBR 12824;

- NBR 13134.

7.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentados os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 111001 | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA C/ GRAMATURA DE 200g/m² A 220g/m² | m² |
| --- | --- | --- |
| 111004 | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA C/ GRAMATURA DE 300g/m² | m² |
| 111007 | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA C/ GRAMATURA DE 380 A 400g/m² | m² |
| 111010 | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 222g/m² | m² |
| 111013 | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 250g/m² | m² |
| 111016 | FORNEC. E COLOCAÇÃO DE MANTA GEOTÊXTIL TECIDA C/ GRAMATURA DE 445g/m² | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área de aplicação da manta geotêxtil, em metro quadrado (m²), de acordo com as dimensões indicadas no Projeto.

Obs:

- não serão considerados na medição as faixas de superposição nas emendas ou as perdas de materiais, devendo essas quantidades perdidas de materiais serem consideradas na composição do preço unitário.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- regularização e preparo da superfície de aplicação;

- assentamento de manta geotêxtil, incluindo o fornecimento do material, posto obra;

- controle tecnológico, inclusive execução de ensaios, caso solicitado pela Fiscalização;

- estocagem e transporte de materiais;

- aplicação, costura e emendas das mantas, incluindo o fornecimento do material, posto obra;

- proteção da manta no local de aplicação;

- reparos, quando comprovada pela Fiscalização, a má aplicação do produto;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.