SUMÁRIO

1.	PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.2	MATERIAIS

1.3	EQUIPAMENTOS

1.4	EXECUÇÃO

  - CONTROLE

2.	PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

2.2	MATERIAIS

2.3	EQUIPAMENTOS

2.4	EXECUÇÃO

2.5	CONTROLE

3.	PASSEIO EM LADRILHO HIDRÁULICO

3.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

3.2	MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

3.4	EXECUÇÃO

  - CONTROLE

- PASSEIO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO

4.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

4.2	MATERIAIS

4.3	EQUIPAMENTOS

4.4	EXECUÇÃO

4.5	CONTROLE

5.	MEIO-FIO DE CONCRETO

5.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

5.2	MATERIAIS

5.3	EQUIPAMENTOS

5.4	TIPOS

5.5	EXECUÇÃO

5.6	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de passeios pavimentados com pedra portuguesa sobre base de areia ou arenoso.

b)	Definições: para fins desta Especificação, foi adotada a seguinte definição:

- Passeio em Pedra Portuguesa: constitui-se em uma via de acesso para pedestres, em áreas externas, pavimentada com cacos de pedras calcáreas, nas cores branca e preta, com formatos irregulares e dimensões entre 5 e 8 cm, formando desenhos contrastantes, conhecido também como mosaico. Admite-se também, o uso de materiais pétreos escuros ou rósaceos, não calcáreos, como granito, quartizitos, gnaises e basaltos.

1.2	MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados nos serviços consistem em:

- cimento;

- areia ou arenoso;

- saibro;

- pedra calcárea;

- pedra granítica, gnaisica, quartizito ou basáltica

1.3.	EQUIPAMENTOS

São usualmente utilizados para a execução dos serviços, os seguintes equipamentos:

- soquete manual;

- compactador mecânico;

1.4.	EXECUÇÃO

Os serviços consistem na execução de passeio com  pedra portuguesa, sobre um lastro de areia ou arenoso, com espessura de 5cm.

A área do passeio será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

O material da base será espalhado e compactado.

A escavação, com fins de regularização do terreno, para assentamento do pavimento deverá obedecer ao nivelamento e declividade do Projeto.

Será feita  uma camada constituída de uma mistura seca de cimento, areia e saibro, traço 1:3:6, em volume, com altura acabada de 5 cm, sobre a base devidamente compactada, assentando-se as pedras uma a uma, com a utilização de martelo, conforme o padrão de desenho definido no Projeto ou pela Fiscalização.

O rejuntamento das pedras será feito espalhando-se uma camada de mistura seca de cimento e areia, traço 1:10, em volume, objetivando-se o preenchimento de todos os vazios resultantes do assentamento.

O piso será umedecido e comprimido com soquetes manuais ou compactadores mecânicos, tendo-se o cuidado de não criar depressões ou saliências na superfície.

O pavimento acabado deverá apresentar-se com a declividade e plano da superfície regular.

  - CONTROLE

O controle da compactação da base do pavimento e da qualidade do pavimento assentado será feito por observação visual, durante a execução dos serviços.

- PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de passeios pavimentados com placas de concreto simples, moldadas in-loco, sobre base de areia ou arenoso.

b)	Definições: para fins desta Especificação, foi adotada a seguinte definição:

- Passeio em Placas de Concreto Simples: constitui-se em uma via de acesso para pedestres, em áreas externas, pavimentada com placas de concreto simples, moldadas in-loco.

2.2	MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados nos serviços consistem em:

- cimento;

- areia;

- brita;

- madeira para forma;

- pó de pedra ou asfalto para juntas.

2.3.	EQUIPAMENTOS

São usualmente utilizados para a execução dos serviços, os seguintes equipamentos:

- betoneira;

- vibradores;

- compactador mecânico;

- soquete manual.

2.4.	EXECUÇÃO

Os serviços consistem na execução de passeio em placas de concreto simples, com fck=15MPa, com espessura de 8cm, sobre base compactada de areia ou arenoso, com espessura de 5cm.

A área do passeio será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

O material da base será transportado, espalhado e compactado.

A escavação, com fins de regularização do terreno, para assentamento dos placas deverá obedecer ao nivelamento e declividade do Projeto.

As formas de madeira feitas sobre a base, serão definidas pelas dimensões e espessura das placas de concreto, de acordo com o projeto.

Deve-se ter cuidado com o assentamento das formas,  para que as faces e arestas das placas fiquem em esquadro e uniformes.

O concreto será lançado em superfícies alternadas, tipo xadrez, vibrado e curado durante 7 dias.

O acabamento da superfície será feito diretamente sobre o concreto fresco e o tipo de junta serão definidos no Projeto.

Não serão aceitas placas com faces irregulares e em desacordo com as dimensões e especificações estabelecidas no Projeto.

Após a concretagem das placas deve-se fazer o rejuntamento com areia, pó de pedra ou asfalto; as juntas terão espessura de 1 cm.

A pavimentação pronta deve ter uma superfície regular, uniforme, sem saliências, e com o caimento adequado.

  - CONTROLE

Os materiais serão fornecidos conforme critérios das normas da ABNT.

O controle da compactação da base do pavimento e da qualidade do pavimento executado será feito por observação visual, durante a execução dos serviços

- PASSEIO EM LADRILHO HIRÁULICO

3.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de passeios pavimentados com ladrilhos hidráulicos, sobre contra-piso de concreto simples.

b)	Definições: para fins desta Especificação, foram adotadas as seguintes definições:

- Passeio em Ladrilho Hidráulico: constitui-se em uma via de acesso para pedestres, em áreas externas, pavimentada com ladrilhos hidráulicos;

- Ladrilho Hidráulico: placa plana prensada, constituída por duas camadas de cimento e areia isentas de cal, destinadas a revestimentos de piso.

3.2	MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados nos serviços consistem em:

- cimento;

- areia;

- brita;

- ladrilhos.

Os ladrilhos devem apresentar-se perfeitamente planos, com arestas vivas, cores firmes e uniformes, isentos de umidade.

3.3.	EQUIPAMENTOS

São usualmente utilizados para a execução dos serviços, os seguintes equipamentos:

- compactador mecânico;

- soquete manual;

- betoneira;

- vibrador.

3.4.	EXECUÇÃO

Consiste na execução de passeio com ladrilhos hidráulicos sobre lastro de concreto com consumo mínimo de  250 kg/m³; com espessura de 5 cm, devidamente nivelado, após a cura e endurecimento.

Antes do assentamento dos ladrilhos, estes deverão ficar imersos em água até a saturação.

A área do passeio será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

A escavação, com fins de regularização do terreno, para assentamento dos ladrilhos deverá obedecer ao nivelamento e declividade do Projeto.

Os ladrilhos serão assentados sobre uma camada de argamassa de cimento e areia, traço 1:3, em volume.

A aplicação da argamassa será feita com desempenadeira de aço, que terá 2 lados lisos, (maior dimensão), e dois serreados.

A argamassa é estendida na base com os lados lisos até se obter uma camada uniforme. Em seguida, com os lados serreados, formam-se cordões de argamassa que possibilitam o assentamento e nivelamento dos ladrilhos.

Sobre os cordões ainda frescos , serão aplicados os ladrilhos, batendo-se sobre eles com uma peça de madeira e o martelo de pedreiro.

Quando as juntas forem inferiores a 0,5cm, estas serão preenchidas com nata de cimento; se superiores, será utilizada a mesma argamassa de assentamento para preencher as juntas.

O piso pronto deverá estar limpo, sem manchas e com as juntas perfeitamente alinhadas e uniformemente acabadas.

3.6	CONTROLE

Os materiais serão fornecidos conforme critérios das normas da ABNT.

O controle da compactação da base do pavimento e da qualidade do pavimento assentado será feito por observação visual, durante a execução dos serviços

- PASSEIO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO

4.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de passeios pavimentados com placas de concreto armado, pré-moldadas, sobre base de areia ou arenoso.

b)	Definições: para fins desta Especificação, foi adotada a seguinte definição:

- Passeio em Placas de Concreto Armado: constitui-se em uma via de acesso para pedestres, em áreas externas, pavimentada com placas retangulares ou quadradas de concreto armado pré-moldadas.

4.2	MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados nos serviços consistem em:

- cimento;

- areia;

- brita;

- aço;

- madeira para forma;

- pó de pedra ou asfalto para juntas.

4.3.	EQUIPAMENTOS

São usualmente utilizados para a execução dos serviços, os seguintes equipamentos:

- betoneira;

- vibradores;

- compactador mecânico;

- soquete manual.

  - EXECUÇÃO

Consiste na execução de passeio em placas de concreto armado, com fck=15MPa, espessura de 7cm, sobre base compactada de areia ou arenoso, com espessura de 5cm.

A área do passeio será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

O material da base será transportado, espalhado e compactado.

A escavação, com fins de regularização do terreno, para assentamento dos placas deverá obedecer ao nivelamento e declividade de Projeto.

Deve-se ter cuidado especial com a forma lateral, para que as faces e arestas das placas fiquem em esquadro e uniformes. Da mesma forma, deve-se atentar para a armação superior das placas nas suas extremidades, de forma a se evitar rachaduras no pavimento.

As peças devem ser vibradas e curadas. O armazenamento e transporte devem ser adequados para evitar rachaduras nas peças.

Não serão aceitas placas com faces irregulares e em desacordo com as dimensões e especificações estabelecidas no projeto.

As placas serão assentadas sobre a base, justapondo-se as peças umas às outras, tendo-se o cuidado para que as juntas obedeçam ao especificado no projeto.

Após o assentamento das placas , deve-se fazer o rejuntamento com areia, pó de pedra ou asfalto.

A pavimentação pronta deve ter uma superfície regular, uniforme, sem saliências, e com o caimento especificado no projeto.

4.6	CONTROLE

Os materiais serão fornecidos conforme critérios das normas da ABNT.

O concreto armado será controlado pela normas da ABNT e o prescrito na especificação ET 09.

O controle da compactação da base do pavimento e da qualidade do pavimento será feito por observação visual, durante a execução dos serviços

- MEIO-FIO DE CONCRETO

5.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados no assentamento de meio-fio em ruas.

b)	Definições: para fins desta Especificação, foi adotada a seguinte definição:

- Meio-fio de Concreto ou Guia: constitui-se em  peças de concreto pré-moldadas, assentadas com argamassa de cimento e areia, ao longo das extremidades laterais das vias de tráfego, com formato e dimensões padronizadas.

5.2	MATERIAIS

Os materiais a serem utilizados nos serviços consistem em:

- cimento;

- areia;

- arenoso;

- meio-fio.

5.3.	EQUIPAMENTOS

São usualmente utilizados para a execução dos serviços, os seguintes equipamentos:

- betoneira;

- compactador mecânico;

- soquete manual.

5.4	TIPOS

Foram considerados na presente Especificação, a utilização dos seguintes tipos de meio-fios de concreto:

a) Meio-fio de Concreto Padrão DNER

Constitui-se na guia de concreto pré-moldada, com formato e dimensões segundo o padrão DNER.

b) Meio-fio de Concreto

Constitui-se na guia de concreto pré-moldada, com as seguintes dimensões: 1,00 x 0,30 x 0,15m.

5.5	EXECUÇÃO

As valas, para assentamento do meio-fio, serão escavadas obedecendo ao alinhamento, perfil, declividade e dimensões determinadas no projeto.

O fundo da vala deve ser compactado e regularizado, para receber um lastro de 5 cm de concreto magro, acima da camada liberada e antes da execução do pavimento.

As peças pré-moldadas do meio-fio deverão ser executadas em concreto dosado com, pelo menos, 350kg de cimento por metro cúbico, devendo apresentar as superfícies expostas com perfeito acabamento, sem bexigas ou segregações. As peças deverão ter no máximo 1 m, devendo esta dimensão ser reduzida para utilização em trechos curvos.

Antes do fim da pega do concreto da peça de apoio, as peças pré-moldadas serão assentadas, alinhadas e niveladas e, logo a seguir, será executada a parte lateral de apoio.

As juntas entre as peças pré-moldadas deverão ser de, no máximo, 1,5 cm, e deverão ser preenchidas com argamassa de cimento e areia com traço 1:3 em volume

O material excedente das escavações deverá ser retirado e levado a bota-fora.

5.6	CONTROLE

Os materiais e as peças pré-moldadas serão controladas de acordo com as normas da ABNT.

O controle do assentamento das peças será realizado através de acompanhamento topográfico, de forma a serem mantidos o alinhamento e declividade estabelecidos no Projeto

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180101 | PASSEIO EM PEDRA PORTUGUESA | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de pavimento assentado, conforme indicação do Projeto e aprovação da Fiscalização

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação para regularização do terreno;

- execução da base, com fornecimento do material, incluindo espalhamento e compactação;

- assentamento do pavimento, com fornecimento das pedras e demais materiais, posto obra;

- execução do rejuntamento com  argamassa de cimento, saibro e areia, com fornecimento dos materiais;

- controle geométrico;

- controle tecnológico, quando solicitado pela Fiscalização;

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180104 | PASSEIO EM PLACAS DE CONCRETO SIMPLES | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de pavimento assentado, conforme indicação do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação para regularização do terreno;

- execução da base, com fornecimento do material, incluindo espalhamento e compactação;

- execução do pavimento, incluindo fornecimento dos materiais, produção do concreto, lançamento, adensamento, cura, forma , desforma e acabamento;

- execução do rejuntamento com  areia, pó-de-pedra ou asfalto, com fornecimento dos materiais;

- controle geométrico;

- controle tecnológico, quando solicitado pela Fiscalização;

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180107 | PASSEIO EM LADRILHO HIDRÁULICO | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de pavimento assentado, conforme indicação do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação para regularização do terreno;

- execução da base, com fornecimento do material, incluindo produção do concreto, lançamento, adensamento, cura e acabamento;

- assentamento do pavimento, com fornecimento dos ladrilhos e demais materiais, posto obra;

- execução de camada de argamassa de cimento e areia, com fornecimento dos materias;

- execução do rejuntamento , com fornecimento dos materiais;

- controle geométrico;

- controle tecnológico, quando solicitado pela Fiscalização;

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180110 | PASSEIO EM PLACAS PRÉ-MOLDADAS DE CONCRETO ARMADO | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de pavimento assentado, conforme indicação do Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- escavação para regularização do terreno;

- execução da base, com fornecimento do material, incluindo espalhamento e compactação;

- assentamento do pavimento, com fornecimento das placas pré-moldadas, posto obra;

- execução do rejuntamento com areia, pó-de-pedra ou asfalto, com fornecimento dos materiais;

- controle geométrico;

- controle tecnológico, quando solicitado pela Fiscalização;

- limpeza final e remoção de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180113 | MEIO-FIO DE CONCRETO PADRÃO DNER, TIPO ECONÔMICO, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 180116 | MEIO-FIO DE CONCRETO C/ DIMENSÕES 1,00X0,30X0,15m, ASSENTADO SOBRE LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de meio-fio assentado, conforme indicação do Projeto e aprovação da Fiscalização

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- abertura das valas de fundação em qualquer tipo de solo (inclusive rocha);

- regularização, compactação e limpeza do fundo das valas;

- execução do lastro de concreto magro, com fornecimento dos materias;

- assentamento e fornecimento do meio-fio, posto obra;

- execução de rejuntamento com argamassa de cimento e areia, com fornecimento dos materias;

- reaterro lateral compactado;

- controle geométrico;

- controle tecnológico, quando solicitado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.