## SUMÁRIO

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

  - GABIÕES CAIXA

4.2	GABIÕES SACOS

4.3	COLCHÕES RENO

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: estabelecer os procedimentos a serem adotados no fornecimento e execução de estruturas do tipo gabião.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Gabiões: elementos com formato prismático ou cilíndrico, constituídos por uma rede de aço, com malha hexagonal, preenchida com pedras de mão. A utilização de gabiões é definida em função de estudos geotécnicos e hidrológicos do local da Obra, podendo esses serem utilizados nas seguintes situações:

- contenção e reforço de solo;

- controle de erosão;

- drenagem e filtração;

- pavimentação.

Os gabiões podem ser dos seguintes tipos:

- gabião caixa;

- gabião saco (cilíndricos);

- colchão reno.

- Gabiões Caixa: elementos com formato de prisma retangular, constituídos por uma malha hexagonal, de dupla torção, fabricados em arame zincado, revestido ou não com PVC, com diafragmas inseridos de metro em metro no processo de fabricação, para dar maior robustez às peças, facilitar o enchimento e melhorar o alinhamento da estrutura na hora da sua execução.

- Gabiões Saco: elementos constituídos por uma única  tela  de rede, formando um cilindro aberto em uma extremidade ou do lado. As características da malha e do arame são idênticas  à dos gabiões caixa.

- Colchões Reno: elementos similares aos gabiões, cuja característica é a reduzida espessura; são constituídos por malha hexagonal  de dupla torção, que, geralmente, tem dimensões menores que a utilizada nos gabiões, fabricados em arame zincado, revestido ou não com PVC, com diafragmas de parede dupla, moldados de metro em metro no processo de fabricação.

2.	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos serviços aqui especificados constituem-se de:

- gabiões formados por rede de aço com malha hexagonal de dupla torção, conforme norma ABNT 10514;

- arames de aço zincado, conforme norma ABNT 8964, com ou sem revestimento de PVC;

- pedra de mão com granulometria definida pelo Projeto;

- gabaritos de madeira, para alinhamento dos gabiões.

A pedra de mão utilizada  para enchimento dos gabiões deverá ser originária de rocha sã ou pouco alterada e estável, devendo o material apresentar-se resistente e de elevado peso específico. Não devem ser utilizados materiais friáveis, ou seja, que se desmanchem em presença de água.

3.	EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os equipamentos relacionados abaixo, a critério do Construtor e a depender do tipo de utilização do gabião.

- pá carregadeira frontal com esteiras;

- guindastes;

- retro-escavadeiras;

- sapos mecânicos;

- pás, picaretas, enxadas e carinhos de mão.

4.	EXECUÇÃO

4.1	GABIÕES CAIXAS

a) Armação: os gabiões caixa serão transportados em fardos, que deverão ser abertos na Obra para que seja efetuada a armação das peças uma a uma. Excetuando-se as peças com comprimento igual ou maiores que 5m, todas as outras devem vir prontas para armação, com tampa fazendo parte de uma peça única. Os gabiões caixa serão abertos em uma superfície plana e, em seguida, terão os seus painéis dobrados para formar a caixa, tendo as mesmas uma forma prismática. Nos cantos superiores dos painéis, existem arames mais grossos que deverão ser enrolados para armação das caixas.

b) Costura: os gabiões caixa, devem vir acompanhados de arames de amarração com as mesmas características dos arames utilizados na fabricação das peças. As costuras serão feitas de modo contínuo, em todas as arestas de contato, entre os painéis, bem como na união das caixas laterais, as superiores/inferiores, e os diafragmas. O processo é executado, fixando-se o arame de amarração na parte inferior e costurando os painéis de contato, alternando voltas simples e duplas a cada malha. Esta operação deverá ser repetida em todos os contatos (arestas) entre os painéis.

c) Alinhamento: para se obter um perfeito alinhamento, deve-se utilizar uma gabarito de madeira na face externa das caixas, de maneira tal que os painéis frontais fiquem o mais vertical possível. Este procedimento deverá ser feito antes do enchimento das células. Outra opção consiste no uso de tirfor, entretanto o seu uso é bastante raro neste tipo de serviço;

d) Enchimento e Atirantamento: o enchimento poderá ser manual ou mecânico. Todavia, em ambos os casos haverá a necessidade da arrumação final ser manual, para que não permaneça um grande índice de vazios entre as pedras, fato este que pode comprometer a estabilidade do muro, por se tratar de uma estrutura de peso. Na fase de atirantamento, os tirantes deverão tornar as paredes opostas mais sólidas de modo a evitar a deformação da estrutura. Nas caixas com altura de 0,50m, deve-se encher as células até a metade e então proceder a execução de tirantes horizontais, com o objetivo de dar uma maior robustez às peças. Nas caixas com 1,00m de altura, estes tirantes horizontais deverão ser executados após ter-se enchido a caixa até 1/3 da sua altura e novamente colocados a 2/3 de altura. Nas caixas montadas nas extremidades da estrutura, estes tirantes poderão ser executados nos dois sentidos nas últimas células. O enchimento com pedra de mão deverá ser feito sempre em mais de uma célula ao mesmo tempo, e o atirantamento executado “abraçando” duas torções dos painéis. Considera-se uma porcentagem de vazios admissíveis no enchimento, da ordem de 30 a 35%.

e) Fechamento: após o enchimento das caixas, com a arrumação das pedras, deverá se proceder o fechamento das caixas e tampas, costurando-se de acordo com a orientação constante no item de costura.

4.2	GABIÕES SACO

a) Armação: os gabiões saco serão transportados em fardos, que deverão ser abertos na Obra para que seja efetuada a armação das peças uma a uma. Todas as peças devem vir prontas para armação. Os gabiões saco serão abertos em uma superfície plana e, em seguida, terão as suas laterais unidas para formar um “cilindro”. As extremidades dos painéis, são providos de arames mais grossos, que deverão ser enrolados para fechamento dos gabiões saco.

b) Costura: os gabiões saco devem vir acompanhados de arames de amarração com as mesmas características dos arames utilizados na fabricação das peças. As costuras serão feitas de modo contínuo, em toda a união entre os painéis, bem como entre as peças após terem sido lançadas em seu local definitivo de utilização. O processo é executado, fixando-se o arame de amarração em uma das extremidades e costurando-se esta união, alterando voltas simples e duplas a cada malha.

c) Enchimento e Atirantamento: o enchimento poderá ser manual ou mecânico. Todavia, em ambos os casos haverá a necessidade da arrumação final ser manual, para que não permaneça um grande índice de vazios entre as pedras, fato este que poderia comprometer a estabilidade final da solução adotada. Os tirantes devem ser colocados próximos à extremidade, e nas zonas intermediárias, desde que a distância máxima entre os mesmos não ultrapasse 1,50m. Estes tirantes devem ser colocados em “cruz” para oferecer uma maior rigidez às peças. O enchimento deverá ser feito com pedra de mão conforme características especificadas no Projeto. Considera-se uma porcentagem de vazios admissíveis no enchimento, da ordem de 30 a 35%.

d) Fechamento/Lançamento: após o enchimento dos gabiões saco com a arrumação das pedras, deverá se proceder o fechamento das peças, costurando-se sempre de acordo com a orientação constante no item de costura. O lançamento dos sacos se dá com auxilio mecânico (Poclain, Pá Carregadeira, etc), que colocarão os elementos no lugar definitivo onde irão trabalhar. Importante lembrar que este lançamento se dará com os sacos na horizontal, necessitando, no caso das peças maiores, de um apoio central.

4.3	COLCHÕES RENO

a) Armação e Alinhamento: os colchões Reno serão transportados em fardos, que deverão, ser abertos na Obra para que seja efetuada a armação das peças uma a uma. As tampas dos colchões Reno virão em fardos separados. Os colchões Reno serão abertos em uma superfície plana e, em seguida, terão os seus painéis laterais e externos levantados para formá-los. Para isto, os painéis laterais serão levantados utilizando os cortes como guias para definição da altura de cada painel Esta armação será de tal forma que as bordas (laterais e frontais) deverão fazer um ângulo normal com a tela inferior dos colchões. Deverá ser utilizado um sarrafo de madeira para um melhor alinhamento da Obra, visto que auxiliará na obtenção do comprimento nominal do material. Nas extremidades dos diafragmas e das faces externas existe um prolongamento dos fios de borda para auxiliar nesta armação.

b) Costura: após a armação das peças, deverão ser feitas as costuras, com o arame que acompanha o material, e com as mesmas características dos arames utilizados na fabricação das peças. As costuras serão feitas primeiramente nas bases, unindo os painéis laterais e frontais aos diafragmas. A costura deverá ser feita, fixando-se o arame de amarração na parte inferior e costurando os painéis de contato, alternando voltas simples e duplas a cada malha. Esta operação deverá ser repetida em cada aresta de contato entre os painéis laterais e os diafragmas.

c) Enchimento e Atirantamento: o enchimento poderá ser manual ou mecânico. Todavia, em ambos os casos haverá a necessidade da arrumação final ser manual, para que não permaneça um grande índice de vazios entre as pedras, e não haja movimento das mesmas dentro das células, ocasionando com isto um “ensacamento” do colchões Reno, e um conseqüente comprometimento da sua função de revestimento. Nas montagens dos colchões há a necessidade da utilização dos tirantes verticais, que saem do fundo das peças e “abraçam” as tampas quando colocadas posteriormente. Estes tirantes verticais dificultarão o movimento das pedras dentro do colchão Reno, permitindo que ele venha realizar a função a que foi proposto. Em revestimento de taludes, é indicado a utilização de tirantes diagonais unindo os fundos das bases às paredes diafragmas, a fim de evitar que estas últimas saiam de seu alinhamento original em função do peso das pedras. O enchimento dos colchões deverá se dar sempre do ponto de menor cota para maior cota para objetivar um melhor acabamento final da Obra. O enchimento será feito com pedra de mão, com características definidas no Projeto. Considera-se uma porcentagem de vazios admissíveis no enchimento, da ordem de 30 a 35%. As pedras devem ser homogêneas, visto que se trata de revestimento, tendo tamanho  que garanta um recobrimento mínimo de duas camadas de pedras dentro dos colchões Reno.

d) Fechamento: após o enchimento das bases dos colchões, coloca-se as tampas, procedendo-se com o mesmo sistema de costura descrito no item costura.

- CONTROLE

A estocagem e o transporte das telas dos gabiões merecem cuidados, de modo a evitar emperramentos e cortes nos revestimentos.

A execução de cada trecho da estrutura de gabiões só poderá ser iniciada após liberação formal da fundação, por parte da Fiscalização.

A construção de cada camada do muro requer cuidadosa verificação topográfica, de modo a garantir o perfeito cumprimento da geometria do Projeto. Devem ser observadas, particularmente, a verticalidade dos parâmetros, a altura da gaiola, a posição dos tirantes e suas dimensões, para evitar deformações (cuja recuperação, posteriormente, requer a remoção de todas as camadas sobrejacentes).

A amarração entre gabiões deverá sempre ser executada entre armações ainda vazias, sendo permitida, em casos excepcionais onde a execução torna-se difícil, a amarração entre armações vazias e cheias. Não será permitida a amarração entre armações cheias.

O controle de acabamento será feito por observação visual.

O controle dos materiais pétreos será basicamente visual, podendo ser executados, a critério da Fiscalização, ensaios de determinação da distribuição granulométrica, de Abrasão Los Angeles, ou outros que julgar convenientes.

O controle das redes de aço e arames zincados será efetuado através  de certidões de qualidade fornecidas pelo fabricante, para cada carregamento que chegar à Obra.

A norma NBR 10514 da ABNT, fixa as condições exigíveis para encomenda, fabricação e fornecimento de redes metálicas para confecção de gabiões.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentados os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 110901 | EXEC. DE GABIÕES TIPO CAIXA C/ DIAFRAGMAS, MALHA 8X10, REVEST. C/ PVC , H=0,50m | m³ |
| --- | --- | --- |
| 110904 | EXEC. DE GABIÕES TIPO CAIXA C/ DIAFRAGMAS, MALHA 8X10, REVEST. C/ PVC , H=1,00m | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por volume, em metro cúbico (m3,), de gabião assentado, conforme dimensões de Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- as escavações e reaterros necessários à execução das obras, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento do gabião e material para costura, posto na obra;

- fornecimento de pedras de mão , posto na obra;

- montagem, assentamento e enchimento dos gabiões;

- fornecimento, assentamento e retirada de gabaritos de madeira;

- controle geométrico e tecnológico, se necessário;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 110907 | EXEC. DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, MALHA 6X8, REVEST. C/ PVC C/ e=0,17m | m² |
| --- | --- | --- |
| 110910 | EXEC. DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, MALHA 6X8, REVEST. C/ PVC C/ e=0,23m | m² |
| 110913 | EXEC. DE GABIÃO TIPO COLCHÃO RENO, MALHA 6X8, REVEST. C/ PVC C/ e=0,30m | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de gabião assentado, conforme dimensões de Projeto e aprovação da Fiscalização.

Obs:

- as escavações e reaterros necessários à execução das obras, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento do gabião e material para costura, posto na obra;

- fornecimento de pedras de mão , posto na obra;

- montagem, assentamento e enchimento dos gabiões;

- fornecimento, assentamento e retirada de gabaritos de madeira;

- controle geométrico e tecnológico, se necessário;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.