## SUMÁRIO

- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.2	MATERIAIS

1.3	EQUIPAMENTOS

1.4	EXECUÇÃO

  - CONTROLE

2.	SUB-BASE EM ARENOSO

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

2.2	MATERIAIS

2.3	EQUIPAMENTOS

2.4	EXECUÇÃO

  - CONTROLE

3.	BASE EM BRITA GRADUADA

3.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

3.2	MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

3.4	EXECUÇÃO

  - CONTROLE

- IMPRIMAÇÃO

4.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

4.2	MATERIAIS

4.3	EQUIPAMENTOS

4.4	EXECUÇÃO

4.5	CONTROLE

- PAVIMENTO COM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ)

5.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

5.2	MATERIAIS

5.3	EQUIPAMENTOS

5.4	EXECUÇÃO

  - CONTROLE

6.	PAVIMENTO COM ASFALTO FRIO

6.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

  - MATERIAIS

  - EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

  - CONTROLE

7.	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA IRREGULAR

7.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

7.2	MATERIAIS

7.3	EQUIPAMENTOS

7.4	EXECUÇÃO

7.5	CONTROLE

8.	PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO

8.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

8.2	MATERIAIS

8.3	EQUIPAMENTOS

8.4	EXECUÇÃO

  - CONTROLE

9.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO

  - OBJETIVO E DEFINÇÕES

a) Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de    regularização e compactação do subleito de vias de tráfego.

b) Definições:  para fins desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Regularização e Compactação do Subleito: operação com fins de conformar e compactar a via de tráfego, transversal e/ou longitudinalmente, compreendendo corte e/ou aterros com até 20cm de espessura e de acordo com o Projeto geométrico da via.

- Subleito: constitui-se no terreno de suporte do pavimento.

1.2	MATERIAIS

A priori, os materiais empregados na regularização do subleito serão os do próprio subleito, indicado no Projeto. No caso de substituição ou adição de material, os solos para a regularização, deverão ter características uniformes devendo atender aos critérios do DNER para materiais utilizados em subleitos. O material deve ser previamente aprovado pela Fiscalização, que poderá exigir os ensaios tecnológicos que se fizerem necessários.

1.3	EQUIPAMENTOS

São usualmente indicados para execução do serviço, os seguintes tipos de equipamentos:

- moto-niveladora pesada, com escarificador;

- carro tanque distribuidor de água;

- rolos compactadores tipo pé-de-carneiro, liso vibratório ou de pneumáticos;

- grade de discos ou similar;

- trator de pneus.

O equipamento de compactação será escolhido de acordo com o tipo de material empregado, e aprovado pela FISCALIZAÇÃO; e compactação de solos não coesivos deverá ser feita, sempre que possível, com emprego de equipamento vibratório.

1.4.	EXECUÇÃO

A área de trabalho será demarcada e isolada para evitar danos a pessoas e propriedades; a Fiscalização não deverá permitir a execução dos serviços em dias de chuva.

Toda a vegetação e material orgânico, porventura existentes, no leito da via, serão removidos.

Nos trechos em que a via estiver no seu greide de Projeto ou tiver sido executado cortes para atingí-lo, deve-se escarificar e recompactar o subleito, pelo menos nos seus 20cm finais.

Nos trechos em que a via não estiver  no greide de Projeto, deverá ser feita a regularização com cortes e aterros compensados.

Se necessário fazer aterros para atingir o greide de Projeto, a adição de material, será em camadas com espessura

mínima de 10 cm e máxima de 20 cm, após a compactação. Quanto a elevação do greide se fizer com aterro inferior a 20 cm de espessura, a superfície do leito existente deverá ser previamente escarificada, de maneira a garantir uma perfeita ligação com a camada subjacente.

Os trechos do subleito que não se apresentarem devidamente compactados, deverão ser escarificados, os materiais convenientemente corrigidos no que se refere ao teor de umidade, homogeinizados e recompactados.

Os serviços de compactação deverão progredir no sentido das bordas para o centro do leito, de acordo com os critérios definidos, para cada material, conforme especificações ET 05 "MOVIMENTO DE TERRA E ROCHA" das presentes especificações.

O grau de compactação deverá ser definido pelo Projeto ou pela Fiscalização, de acordo com o tipo de pavimento que será implantado e pelo tipo de carga a que este será submetido

Nos lugares inacessíveis às máquinas compactadoras, ou onde não for recomendado o seu emprego, a compactação deverá ser feita por meio de soquetes manuais ou mecânicos.

A compactação deverá ser prosseguida até que se obtenha o grau de compactação mínimo igual a 100% em relação à densidade máxima de ensaio DNER-ME 129/94 com os mesmos materiais.

A Fiscalização executará controle de compactação, realizando uma determinação da densidade aparente "in situ" a cada 400 m² de área regularizada, com um mínimo de três determinações para cada trecho, pelo método do "Frasco de Areia", de conformidade com a norma DNER-ME  92/94.

Relocado e nivelado o eixo, o afastamento máximo das cotas de Projeto, não poderá ser maior do que 1,5 cm.

O Construtor será responsável pela disciplina do tráfego nas adjacências das obras.

  - CONTROLE

Conforme indicado no Projeto e/ou solicitado pela Fiscalização, deverão ser efetuados os seguintes controles tecnológicos:.

- ensaios de caracterização do material;

- ensaios de umidade do material, antes da compactação;

- ensaios de compactação;

- ensaios de massa específica aparente seca “in-situ”;

- ensaios de Índice Suporte Califórnia (ISC);

- outros que se fizerem necessários.

Após a execução da regularização do subleito, o eixo e bordos deverão ser relocados e nivelados, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

-  10cm, quanto a largura da plataforma;

- até 20 %, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

-  3cm em relação às cotas do greide de Projeto.

- SUB-BASE EM ARENOSO

2.1	OBJETIVO E DEFINÇÕES

a) Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de sub-base em arenoso.

b) Definições: para fins desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Sub-base em Arenoso: camada de arenoso para pavimento, executada sobre o subleito devidamente regularizado e compactado.

- Sub-base: camada complementar à base, quando, por circunstâncias técnico-econômicas, não for aconselhável construir a base diretamente sobre o subleito regularizado.

2.2	MATERIAIS

O material empregado constitui-se em arenoso, cujas características serão as indicadas no Projeto, devendo atender aos critérios do DNER para materiais utilizados em sub-bases estabilizadas granulometricamente. O material deve ser previamente aprovado pela Fiscalização, que poderá exigir os ensaios tecnológicos que se fizerem necessários.

2.3	EQUIPAMENTOS

São usualmente indicados para execução do serviço, os seguintes tipos de equipamentos:

- moto-niveladora pesada, com escarificador;

- carro tanque distribuidor de água;

- rolos compactadores tipo  liso vibratório e pneumáticos;

- grade de discos ou similar;

- trator de pneus.

O equipamento de compactação será escolhido de acordo com o tipo de material empregado, e aprovado pela Fiscalização; a compactação de solos não coesivos deverá ser feita, sempre que possível, com emprego de equipamento vibratório

2.4.	EXECUÇÃO

Consiste no fornecimento, espalhamento e compactação do arenoso.

A área de trabalho será demarcada e isolada para evitar danos a pessoas e propriedades; a Fiscalização não deverá permitir a execução dos serviços em dias de chuva.

O espalhamento do material será feito com a moto-niveladora, a grade de discos será usada para homogeneização e aeração do solo, o caminhão tanque dotado de barra distribuidora de água fará a adição de água para compactação.

A compactação com  rolo pneumático, será feita quando o teor de  umidade do solo estiver um pouco acima da umidade ótima e for uniforme  em toda a espessura da camada. O acabamento final será dado pela compactação com rolo liso após a operação de conformação com motoniveladora.

O grau de compactação deverá ser definido pelo Projeto ou pela Fiscalização, de acordo com o tipo de pavimento que será implantado e pelo tipo de carga a que este será submetido

Durante a compactação não será permitido o tráfego de veículo sobre o material espalhado.

A sub-base pronta deve apresentar uma superfície regular, uniforme, sem saliências, e com o caimento adequado.

A espessura de cada camada acabada compactada, deverá situar-se na faixa dos 10 a 20cm, devendo a espessura total da sub-base ser definida pelo Projeto.

O Construtor será responsável pela disciplina do tráfego nas adjacências das obras.

2.5	CONTROLE

Conforme indicado no Projeto e/ou solicitado pela Fiscalização, deverão ser efetuados os seguintes controles tecnológicos, conforme metodologia DNER:

- ensaios de caracterização do material;

- ensaios de umidade do material, antes da compactação;

- ensaios de compactação;

- ensaios de massa específica aparente seca “in-situ”;

- ensaios de Índice Suporte Califórnia (ISC);

- outros que se fizerem necessários.

Após a execução da regularização do subleito, o eixo e bordos deverão ser relocados e nivelados, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

-  10cm, quanto a largura da plataforma;

- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

-   10%, quanto à espessura do Projeto na camada projetada

- BASE EM BRITA GRADUADA

3.1	OBJETIVO E DEFINÇÕES

a) Objetivo:  esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de base em brita graduada.

b) Definições: para fins desta Especificação, serão adotadas as seguintes definições:

- Base em Brita Graduada: camada de brita para pavimento, executada sobre a sub-base ou subleito devidamente regularizado e compactado  resultante da mistura, em usina, de agregado previamente dosado, contendo, inclusive, material de enchimento e água, que , convenientemente espalhada e compactada, apresenta boas condições de resistência e distribuição de cargas.

- Base: consiste na camada destinada a receber e distribuir os esforços aplicados sobre o pavimento.

3.2	MATERIAIS

O material empregado constitui-se em brita graduada, cujas características serão as indicadas no Projeto, devendo atender aos critérios do DNER para materiais utilizados em sub-bases estabilizadas granulometricamente. O material deve ser previamente aprovado pela Fiscalização, que poderá exigir os ensaios tecnológicos que se fizerem necessários.

3.3	EQUIPAMENTOS

São usualmente indicados para execução do serviço, os seguintes tipos de equipamentos:

- moto-niveladora pesada;

- carro tanque distribuidor de água;

- rolos compactadores tipo , liso vibratório e pneumáticos;

- espalhador de agregados.

3.4.	EXECUÇÃO

Consiste no fornecimento, espalhamento e compactação da  brita graduada.

A área de trabalho será demarcada e isolada para evitar danos a pessoas e propriedades; a Fiscalização não deverá permitir a execução dos serviços em dias de chuva.

O espalhamento do material será feito com espalhador de agregados, permitindo-se uso excepcional de moto-niveladora; o caminhão tanque dotado de barra distribuidora de água fará eventual adição de água antes da operação de acabamento com o rolo liso, devendo a mistura sair suficientemente úmida da usina, para chegar à pista com a umidade especificada.

A brita graduada será espalhada em uma camada de espessura uniforme, solta, e disposta de modo a se obter a espessura comprimida de Projeto. Cuidados especiais deverão ser tomados para minimizar a segregação da mistura em casos excepcionais de espalhamento com moto-niveladora.

No caso de construção em meia pista, será obrigatório o uso de formas ao longo da rua, para contenção da camada.

Quando houver mais de uma camada, em construção de meia pista, as formas devem ficar desalinhadas.

Uma verificação da compressão final pode ser feita pelo esmagamento com rolo compressor de uma pedra sem penetração na base.

Durante a compactação não será permitido o tráfego de veículo sobre o material espalhado.

A base pronta deve apresentar  uma superfície regular, uniforme, sem saliências, e com o caimento adequado.

A espessura de cada camada  acabada comprimida, deve estar na faixa 10 cm  a 20 cm.

O Construtor será responsável pela disciplina do tráfego nas adjacências das obras.

3.5	CONTROLE

Conforme indicado no Projeto e/ou solicitado pela Fiscalização, deverão ser efetuados os seguintes controles tecnológicos, conforme metodologia DNER:

- ensaios de granulometria do material;

- ensaio de abrasão Los Angeles;

- ensaios de umidade do material, antes da compactação;

- ensaios de compactação;

- ensaios de massa específica aparente seca “in-situ”;

- outros que se fizerem necessários.

Após a execução da regularização da sub-base, o eixo e bordos deverão ser relocados e nivelados, permitindo-se as seguintes tolerâncias:

-  10cm, quanto a largura da plataforma;

- até 20%, em excesso, para a flecha de abaulamento, não se tolerando falta;

-   10%, quanto à espessura do Projeto na camada projetada

4.	IMPRIMAÇÃO

4.1	OBJETIVO E DEFINÇÕES

a) Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na aplicação de material betuminoso, de maneira uniforme, sobre base concluída.

b) Definições: para fins desta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Imprimação: consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície de base granular concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso, de forma a conferir coesão superficial, impermeabilizar e permitir  condições de aderência entre a base e o revestimento a ser executado.

4.2	MATERIAIS

Os materiais empregados constituem-se em asfaltos diluídos de cura média do tipo CM-30 ou CM-70.

A taxa de aplicação escolhida será aquela que permita a absorção do ligante pela base, em 24 (vinte e quatro) horas, e será determinada experimentalmente, no canteiro de obras, quando serão feitas aplicações com as taxas usuais, compreendidas entre 0,8 e 1,2 litros por metro quadrado.

4.3	EQUIPAMENTOS

São usualmente indicados para execução do serviço, os seguintes tipos de equipamentos:

- vassouras mecânicas;

- bombas reguladoras de pressão e sistema completo de aquecimento;

- carros distribuidores de ligante betuminoso, providos de dispositivos de aquecimento, tacômetro, calibradores termômetros e aspergidor manual para pequenas correções a serem feitas na superfície imprimada.

4.4	EXECUÇÃO

Os serviços consistem de:

- transporte e estocagem do ligante;

- varredura da superfície a ser imprimada;

- umedecimento prévio da superfície a ser imprimada;

- aquecimento e distribuição do ligante;

- cura da imprimação.

Para a varredura da superfície, deverão ser utilizadas, além das operações manuais, vassouras mecânicas.

A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bombas de distribuição e reguladores de pressão, além do equipamento de aquecimento, permitindo uma distribuição uniforme do material betuminoso em larguras variáveis.

A distribuição do ligante na temperatura adequada será feita em velocidade constante controlada por tacômetros adaptados nos veículos para tal fim.

Antes de ser executada a imprimação, deverá ser removido todo o material solto existente sobre a camada a ser imprimada de acordo com o que determinar a Fiscalização, após a inspeção, quando então a camada será liberada ou não.

Caso a superfície se encontre demasiadamente seca ou pulverulenta deverá ser ligeiramente umedecida, mas o ligante não poderá ser aplicado enquanto toda a água não tiver sido absorvida. O teor de umidade da camada a ser imprimida não poderá ser superior à umidade ótima mais de 30% (trinta por cento) do seu valor.

O ligante betuminoso deverá ser aquecido a uma temperatura tal que, no espalhamento, se enquadre nos limites de viscosidade especificados pelo DNER para asfaltos diluídos ,de 20 a 60 “Saybolt-Furol”.

Em cada aplicação será feita uma avaliação da taxa média empregada, mediante a pesagem do ligante depositado em papel de 1,00 m x 1,00 m cujo peso se conheça, localizado na metade da distância do trecho a ser imprimado e no meio da faixa.

Durante a cura não poderá haver tráfego sobre a superfície recém imprimada.

Deverá se garantir à pista imprimada um período de cura necessário a completa absorção do ligante pela base.

Os excessos deverão ser retirados pelos processos usuais.

O depósito de ligante betuminoso deverá ser equipado com dispositivo que permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente, e deverá ter uma capacidade tal que possa armazenar a quantidade de material a ser aplicado em, pelo menos, um dia de trabalho.

O Construtor será responsável pela disciplina do tráfego nas adjacências das obras.

  - CONTROLE

Deve-se controlar a qualidade do ligante betuminoso, mediante os ensaios determinados pelo DNER para os serviços de imprimação, ou a critério da Fiscalização:

O controle da execução será exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinações feitos de maneira aleatória, a critério da Fiscalização e de acordo com as especificações do DNER.

Será escolhida a temperatura que proporcione melhor viscosidade para o espalhamento, sendo toleradas variações de  5° para a temperatura escolhida.

A tolerância admitida para a taxa de aplicação definida pelo Projeto e ajustada no campo é de 0,2 l/m².

Os serviços rejeitados pela Fiscalização deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos, sem ônus para a Contratante.

5.	PAVIMENTO COM CONCRETO USINADO A QUENTE

5.1	OBJETIVO E DEFINÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na aplicação de misturas betuminosas a quente para a execução da camada de rolamento da via de tráfego a ser pavimentada, conforme o Projeto geométrico da mesma.

b)	Definições: para fins desta Especificação serão adotadas as seguintes definições:

- Pavimento com Concreto Usinado a Quente (CBUQ): consiste na aplicação de Concreto Betuminoso Usinado a Quente sobre superfície imprimada, para a execução de revestimento flexível.

- Asfalto ou CBUQ: constitui-se no revestimento flexível, resultante da mistura à quente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento (filler) e material betuminoso, espalhada e comprimida à quente.

5.2	MATERIAIS

O ligante betuminoso será cimento asfáltico de petróleo de penetração 85-100.

A temperatura do ligante na mistura deverá ser de 145°C  2°C, para que se alcance a viscosidade nos limites de 85  10 segundos Saybolt-Furol. Essa temperatura poderá ser modificada em função do controle de viscosidade e da suscetibilidade térmica do cimento asfáltico fornecido

Os agregados graúdos deverão ser selecionados, obedecendo basicamente aos limites abaixo:

- brita: 25,4mm  a  9,5 mm(1" a 3/8");

- pedrisco: 9,5 mm a 2,0 mm (3/8" a n° 10).

Para atender às condições de aderência do ligante betuminoso ao agregado, poderá ser empregado um melhorador (dope), na proporção indicada no Projeto.

O dope só deverá ser adicionado ao ligante no dia da sua utilização e de acordo com estas Especificações.

Os agregados miúdos serão: pó de pedra proveniente das pedreiras indicadas e/ou aprovadas pela Fiscalização e areia natural. Estes agregados serão utilizados conjuntamente.

O material de enchimento (filler) poderá ser o cimento portland comum, cal aérea ou pó calcário e deverá atender à granulometria especificada pelo DNER para este material.

A mistura betuminosa será espalhada sobre a base imprimada, de modo a apresentar a espessura de Projeto, após a compactação.

5.3	EQUIPAMENTOS

São usualmente indicados para execução do serviço, os seguintes tipos de equipamentos:

- depósitos para o ligante betuminoso com sistema de aquecimento apropriado e capacidade para, no mínimo, três dias de serviço;

- usinas para misturas betuminosas;

- carregadores frontais;

- caminhões para transporte da mistura, providos de caçambas metálicas;

- vibro-acabadoras;

- compactadores de rodas lisas de 10 a 12 t;

- compactadores de pneus auto-propelidos, com pressão variável nos pneus;

5.4	EXECUÇÃO

Os serviços consistem de:

- transporte e estocagem do ligante;

- carga, transporte, descarga, estocagem dos agregados e material de enchimento;

- mistura nas proporções especificadas (usinagem) de agregados e ligantes;

- transporte da mistura da usina até a pista;

- espalhamento e adensamento preliminar da mistura com vibro-acabadoras;

- acabamento da superfície revestida;

- compactação da mistura.

Estas operações deverão ser iniciadas, após recebimento da "Nota de Serviço".

Nenhuma mistura deverá ser usinada antes da aprovação pela Fiscalização da dosagem proposta pelo Empreiteiro, com os materiais estocados. Do traço deverão constar as percentagens que passam em cada peneira, porcentagem de cada agregado graúdo, porcentagem de agregado miúdo, de "filler" e de ligante (CAP - 85-100), estabilidade, fluência, porcentagem de vazios, R.B.V. e qualquer outra característica exigida pela Fiscalização.

A composição granulométrica da mistura obtida e aprovada pela Fiscalização, quando da execução do revestimento, deverá apresentar as tolerâncias máximas indicadas a seguir e aplicadas à granulometria, que deverá manter uma curva bem graduada sem patamares e sem descontinuidade.

- Tolerâncias  para Granulometria Teórica da Mistura:

PENEIRA          % PASSANDO EM PESO;

1" - 3/8"                                7;

n° 4 e n° 40                           5;

n° 80                                     3;

n° 200                                   2.

A energia da compactação a adotar na moldagem dos corpos de Prova Marshall deverá ser a correspondente a 75 golpes do soquete padrão.

O traço proposto pelo Empreiteiro para a camada de rolamento deverá enquadrar-se na faixa C das Especificações Gerais do DNER e, também, nos limites estabelecidos para granulometria de agregados que dão boas misturas (Gráfico de liveem).

O dope deverá ser adicionado ao ligante no dia de sua utilização e deverá ser perfeitamente homogeneizado na massa do ligante. A adição do dope deverá ser realizada parceladamente e com circulação do ligante através de um tanque suplementar.

O óleo diesel deverá ser utilizado como combustível para o secador de agregados. Não será permitida a utilização de outros óleos para esse fim.

A mistura betuminosa só poderá ser distribuída com a pista seca, isenta de poeiras e em dia com tempo sem chuvas. A mistura será espalhada sobre a base imprimada, de modo a apresentar a espessura de Projeto, após a compactação

No caso de recapeamento, a pista deverá ser previamente varrida e lavada, para que sejam eliminados os corpos estranhos tais como, óleos, graxas, argilas, etc.

A temperatura de início de rolagem deve estar compreendida entre 13° + 5°C. Essa temperatura poderá ser modificada em função do controle de viscosidade.

Imediatamente após a distribuição da mistura betuminosa, através de acabadora, deverá ter início a rolagem, com uma passagem do rolo de rodas lisas seguida da rolagem com rolos pneumáticos auto-propulsores, de pressão variável, ajustada para um mínimo de 35 libras por polegada quadrada e a uma velocidade de 2 e 4 km/h.

A rolagem intermediária deverá ser realizada com pressão mínima dos pneus de 70 libras por polegada quadrada, a uma velocidade de 5 a 10 km/h.

A rolagem final deverá ser realizada com pressão mínima dos pneus de 100 libras por polegadas quadrada, a uma velocidade de 5 a 10 km/h.

Para acabamento, deverá ser utilizado rolo de rodas lisas, de 10 a 12 t.

A duração de cada fase de rolagem será determinada experimentalmente na pista. A rolagem deverá estar inteiramente concluída à temperatura de 80° C, podendo, contudo, as etapas anteriores serem alteradas a critério da Fiscalização.

Durante a rolagem não serão permitidas mudanças de direção e inversão brusca de marchas, nem estacionamento do equipamento sobre o revestimento récem-rolado.

Os revestimentos récem-acabados deverão ser mantidos sem tráfego, até o seu completo resfriamento.

O Construtor será responsável pela disciplina do tráfego nas adjacências das obras.

  - CONTROLE

Deve-se controlar a qualidade do ligante betuminoso e dos agregados, mediante os ensaios determinados pelo DNER para pavimentação com concreto betuminoso, ou a critério da Fiscalização:

O controle da execução será exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinações feitos de maneira aleatória, a critério da Fiscalização e de acordo com as especificações do DNER

O teor de betume nas misturas betuminosas deverá ser obtido no traço aprovado pela Fiscalização, permitindo-se a tolerância de + 0,3%.

O controle de compressão deverá ser feito medindo-se as densidades aparentes dos corpos de prova extraídos da pista e comparando-se com as densidades aparentes das amostras da massa asfáltica, colhida próximo do local onde serão realizados os furos. A relação entre estas duas densidades não deverá ser inferior a 100% (cem por cento).

A espessura da camada de rolamento, após compactação, poderá variar em 5% da espessura prevista no Projeto. Esses desvios de cotas para aceitação, só serão tolerados até a proporção de 10% (dez por cento) do número de verificações para os trechos sujeitos a análise, através da extração de corpos de prova na pista, ou pelo nivelamento do eixo e dos bordos, antes e depois do espalhamento e compressão da mistura..

A superfície acabada não deverá apresentar irregularidades superiores a 0,5cm, verificadas com utilização de uma régua de 3 m e outra de 1,20m aplicadas paralela e ortogonalmente ao eixo da área pavimentada. O não atendimento a essa exigência obriga o Construtor a remover a capa e executá-la posteriormente de acordo com estas Especificações.

Deverão ser feitos controles topográficos de locação e nivelamento, de forma que os desvios verificados no alinhamento dos eixos e bordos estejam situados na tolerância de 5cm em relação ao Projeto.

Não serão aceitas, cotas inferiores às de Projeto, entretanto serão toleradas cotas superiores até o limite máximo de 5 cm.

Os serviços rejeitados pela Fiscalização deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos, sem ônus para a Contratante

6.	PAVIMENTO COM ASFALTO FRIO

6.1	OBJETIVO E DEFINÇÕES

- Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na aplicação de misturas betuminosas a frio para a execução da camada de rolamento da via de tráfego a ser pavimentada, conforme o Projeto geométrico da mesma.

b)	Definições: para fins desta Especificação serão adotadas as seguintes definições:

- Pavimento com Asfalto Frio: consiste na aplicação de asfalto frio sobre superfície imprimada, para a execução de revestimento flexível.

- Asfalto Frio: revestimento flexível resultante da mistura à temperatura ambiente, em usina apropriada, de agregado mineral graduado, material de enchimento e material betuminoso, espalhado e comprimido à frio.

6.2	MATERIAIS

O ligante betuminoso será emulsão asfáltica do tipo determinado no Projeto ou conforme normas do DNER para pré- misturados a frio.

Os agregados graúdos poderão ser pedra ou seixo , britados ou outro indicado no Projeto e aprovado pela Fiscalização. Para atender às condições de aderência do ligante betuminoso ao agregado, poderá ser empregado um melhorador (dope), na proporção indicada no Projeto.

Os agregados miúdos serão: pó de pedra proveniente das pedreiras indicadas e/ou aprovadas pela Fiscalização e areia natural. Estes agregados poderão ser utilizados conjuntamente.

O material de enchimento (filler) poderá ser o cimento portland comum, cal aérea ou pó calcário e deverão atender à granulometria especificada pelo DNER, para este material.

6.3	EQUIPAMENTOS

São usualmente indicados para execução do serviço, os seguintes tipos de equipamentos:

- depósitos para o ligante betuminoso apropriado e com capacidade para, no mínimo, três dias de serviço;

- usinas para misturas;

- carregadores frontais;

- caminhões para transporte da mistura, providos de caçambas metálicas;

- vibro-acabadoras;

- compactadores de rodas lisas de 10 a 12 t;

- compactadores de pneus auto-propelidos, com pressão variável nos pneus;

6.4	EXECUÇÃO

Os serviços consistem de: transporte do material para a pista, espalhamento e compactação do asfalto frio.

A área de trabalho será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

O espalhamento do material será feito com a vibro-acabadora.

Antes do espalhamento do asfalto a camada de base deve estar imprimada.

Sendo decorridos mais de sete dias entre a imprimação e o revestimento, ou ter havido tráfego sobre a base imprimada, ou ainda ter sido a imprimação coberta com areia, pó de pedra, deverá ser feita uma pintura de ligação.

A compactação será feita com rolo liso vibratório ou rolo pneumático.

A base pronta deve apresentar  uma superfície regular, uniforme, sem saliências, e com o caimento adequado.

A espessura do pavimento pronto deve atender ao especificado no Projeto.

O revestimento poderá ser  aberto ao tráfego logo após o término da compactação.

O Construtor será responsável pela disciplina do tráfego nas adjacências das obras.

  - CONTROLE

Deve-se controlar a qualidade do ligante betuminoso e dos agregados, mediante os ensaios determinados pelo DNER para pavimentação com concreto betuminoso, ou a critério da Fiscalização.

O controle da execução será exercido através de coleta de amostras, ensaios e determinações feitos de maneira aleatória, a critério da Fiscalização e de acordo com as especificações do DNER.

O controle de compressão deverá ser feito medindo-se as densidades aparentes dos corpos de prova extraídos da pista e comparando-se com as densidades aparentes das amostras da massa asfáltica, colhida próximo do local onde serão realizados os furos. A relação entre estas duas densidades não deverá ser inferior a 100% (cem por cento).

A espessura da camada de rolamento, após compactação, poderá variar em 5% da espessura prevista no Projeto. Esses desvios na espessura, só serão tolerados até a proporção de 10% (dez por cento) do número de verificações para os trechos sujeitos a análise, através da extração de corpos de prova na pista, ou pelo nivelamento do eixo e dos bordos, antes e depois da compressão da mistura..

A superfície acabada não deverá apresentar irregularidades superiores a 0,5cm, verificadas com utilização de uma régua de 3 m e outra de 1,20m aplicadas paralela e ortogonalmente ao eixo da área pavimentada. O não atendimento a essa exigência obriga o Construtor a remover a capa e executá-la posteriormente de acordo com

estas Especificações

Deverão ser feitos controles topográficos de locação e nivelamento , de forma que os desvios verificados no alinhamento dos eixos e bordos estejam situados na tolerância de 5cm em relação ao Projeto.

Não serão aceitas, cotas inferiores às de Projeto, mas serão toleradas cotas superiores até o limite máximo de 5cm.

Os serviços rejeitados pela Fiscalização deverão ser corrigidos, complementados ou refeitos, sem ônus para a Contratante.

7.	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO OU PEDRA IRREGULAR

7.1	OBJETIVO E DEFINÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de pavimento com paralelepípedo e pedra irregular, sobre base de areia ou arenoso, regularizada e compactada.

b)	Definições: para fins desta Especificação será adotada a seguinte definição:

- Pavimento em Paralelepípedo ouPedra Irregular: consiste na execução de pavimento com pequenos blocos de rochas ígneas ou metamórficas, sãs ou pouco alteradas, sobre base de areia ou arenoso, rejuntados com areia seca e limpa. No caso dos paralelepípedos, os blocos têm formato definido.

7.2	MATERIAIS

Paralelepípedo é uma peça de rocha ígnea ou metamórfica, sã ou pouco alterada, com formato retangular, com as seguintes dimensões

aproximadas:

- 20cm de comprimento;

- 12cm de largura;

- 10cm de altura.

As peças deverão se aproximar das dimensões previstas, com faces planas, sem saliências e reentrâncias acentuadas, principalmente a face que irá constituir a superfície de rolamento.

Tanto os paralelos como as pedras irregulares, deverão ser homogêneas, sem fendilhamentos e sem alterações, devendo apresentar boa dureza e tenacidade, a fim de suportar o tráfego da via a ser pavimentada.

Para a execução da base, deverá ser utilizado areia ou arenoso, cujas características serão as indicadas no Projeto. O material deverá ser aprovado pela Fiscalização, que poderá exigir os ensaios granulométricos que julgar  necessário.

7.3	EQUIPAMENTOS

São usualmente indicados para execução do serviço, os seguintes tipos de equipamentos:

- rolo compactador de 3 rodas e peso até 10 t., para compactação de grandes áreas;

- soquetes manuais, para compactação em pequenas áreas.

  - EXECUÇÃO

Consiste na execução de pavimento em paralelepípedo / pedra irregular, sobre base de areia ou arenoso regularizada e compactada.

A área de trabalho será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres, operários e propriedades.

O material da base será transportado, espalhado e compactado com compactador mecânico. A espessura compactada deverá ser de no mínimo 10 cm.

A escavação para assentamento dos paralelepípedos ou pedras irregulares  deve obedecer ao nivelamento e declividade de Projeto.

As peças serão assentadas sobre camada de areia com 10cm de altura, ou conforme espessura especificada no Projeto, espalhada uniformemente sobre a base compactada.

Os paralelepípedos ou pedras irregulares serão assentados justapondo-se  as peças umas às outras, tendo-se o cuidado para que o desenho e as juntas obedeçam ao Projeto. Deve-se assentar das bordas da faixa em direção ao centro e, quando em rampa, de baixo para cima.

Quando a declividade longitudinal do arruamento for pronunciada, a fim de assegurar amarração das pedras, ou evitar seu rolamento com o tráfego, serão executadas pré-cintas em alvenaria de pedra, transversalmente ao eixo longitudinal, nas dimensões de 0,40m x 0,60m de profundidade, equidistantes de 25,00m. A face superior da cinta deverá coincidir com a superfície de rolamento do pavimento acabado.

Após o assentamento das pedras , deve-se rejuntar e comprimir  a pavimentação.

Espalha-se areia seca e limpa ou pó de pedra sobre a superfície das pedras, saturando-se as juntas, sendo que pavimentação em pequenas áreas será comprimida  manualmente com soquetes apropriados e em áreas maiores com rolo de 3 rodas e peso até 10 t.

Para se evitar o carreamento da areia ou pó de pedra das juntas, deve-se reforçar as juntas com nata de cimento fluída.

O rejuntamento de paralelepípedo poderá ser feito também com asfalto.

A pavimentação pronta deverá apresentar superfície regular, uniforme, sem saliências, ou depressões, e com o declividade especificada no Projeto.

O Construtor será responsável pela disciplina do tráfego nas adjacências das obras.

  - CONTROLE

As juntas longitudinais e transversais das pedras não deverão exceder a 1,5cm

Através de sondagem em diversos pontos do pavimento com paralelo, sua espessura (base de areia + paralelo) não deve diferir de  5% da espessura do Projeto.

A superfície do pavimento não deverá apresentar, sob régua de 3,0m de comprimento, sendo ela disposta em qualquer direção, depressão ou elevação superior a 2,0cm.

Devem ser feitos controles topográficos para assegurar a geometria da via , conforme Projeto.

8.	PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO

8.1	OBJETIVO E DEFINÇÕES

- Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de pavimento com bloco articulado de concreto, sobre base de areia ou arenoso, regularizada e compactada.

b)	Definições: para fins desta Especificação será adotada a seguinte definição:

- Pavimento em Bloco Articulado de Concreto: consiste na execução de pavimento com blocos maciços de concreto, de formato hexagonal, dotado de reentrâncias e saliências que permitem o intertravamento das peças.

8.2	MATERIAIS

Os blocos de concreto são fabricados por vibro-prensagem do concreto, e devem apresentar grande resistência mecânica, já que são destinados à pavimentação de áreas externas com trânsito leve ou médio.

As peças apresentam cor cinza, textura semi-áspera, são anti-derrapantes, devendo ser fornecidos sem rachaduras, trincas, faces irregulares ou qualquer outra deformidade.

Para a execução da base, deverá ser utilizado areia ou arenoso, cujas características serão as indicadas no Projeto. O material deverá ser aprovado pela Fiscalização, que poderá exigir os ensaios granulométricos que julgar necessário.

8.3	EQUIPAMENTOS

São usualmente indicados para execução do serviço, os seguintes tipos de equipamentos:

- rolo compactador de 3 rodas e peso até 10 t., para compactação de grandes áreas;

- soquetes manuais, para compactação em pequenas áreas.

8.4	EXECUÇÃO

Consiste na execução de pavimento com bloco articulado de concreto, sobre base ou terreno  regularizado e compactado.

A área de trabalho será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres, operários e propriedades.

Os blocos serão assentados sobre camada de areia com 10 cm  de altura, espalhada uniformemente sobre o leito compactado.

O material da base será transportado, espalhado e compactado com compactador mecânico.

A escavação para assentamento dos blocos articulados de concreto deve obedecer ao nivelamento e declividade de Projeto.

Os blocos serão assentados encaixando-se as peças umas  às outras , tendo-se o cuidado para que as juntas sejam mínimas.

Após o assentamento dos blocos, deve-se efetuar o rejuntamento espalhando-se areia seca e limpa sobre a superfície dos blocos, saturando-se as juntas, e só então, comprimir a pavimentação.

A pavimentação pronta deve ter uma superfície regular, uniforme, sem saliências, e com as declividades  especificadas no Projeto.

  - CONTROLE

Os blocos assentados deverão formar as menores juntas possíveis

Deve-se observar que o calceteiro jamais pise no leito de areia, no momento do assentamento

Através de sondagem em diversos pontos do pavimento, sua espessura (base de areia + pavimento) não deve diferir de  5% da espessura do Projeto.

A superfície do pavimento não deverá apresentar, sob régua de 3,0m de comprimento, sendo ela disposta em qualquer direção, depressão ou elevação superior a 2,0cm.

Devem ser feitos controles topográficos para assegurar a geometria da via , conforme Projeto.

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180201 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO SUBLEITO | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de subleito efetivamente regularizado e compactado.

Obs:

- a carga, transporte e descarga em bota-fora do material escavado e vegetação retirada da via a ser executada, serão medidos e pagos separadamente;

- eventual adição de material será objeto de medição nos itens correspondentes às operações de escavação de empréstimo e carga/descarga/transporte de solo. As operações de espalhamento e compactação, decorrentes da adição, estão inclusas no preço deste item .

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- remoção de vegetação e material orgânico, existentes no leito da via;

- operações de corte e/ou aterro compensados com até 20 cm de espessura;

- operações de escarificação, destorroamento, correção de umidade, homogeneização, conformação e compactação da camada, incluindo o espalhamento do solo eventualmente adicionado;

- fornecimento de água, posto obra;

- controle tecnológico;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180204 | SUB-BASE EM ARENOSO C/ COMPACT. MECANIZADA | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de material espalhado e compactado na pista, conforme a seção transversal do Projeto.

Obs:

- só serão considerados quantitativos superiores aos indicados no Projeto, com autorização da Fiscalização.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de arenoso, posto obra;

- pulverização, umedecimento, ou secagem do material, em usina ou na pista;

- espalhamento do material, compactação, acabamento e limpeza;

- fornecimento de água, posto obra;

- controle tecnológico e reparos que se fizerem necessários;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180207 | BASE EM BRITA GRADUADA C/ COMPACT. MECANIZADA | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de material espalhado e compactado na pista, conforme a seção transversal do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento de brita graduada, posto obra;

- espalhamento do material, compactação, acabamento e limpeza;

- controle tecnológico e reparos que se fizerem necessários;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180210 | IMPRIMAÇÃO | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), efetivamente imprimada, conforme indicação de Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento do material betuminoso, posto  obra;

- armazenamento e perdas do material betuminoso;

- varredura manual ou mecanizada, da pista;

- umedecimento da superfície, incluindo fornecimento de água, no local das obras;

- aquecimento, distribuição do ligante , acompanhamento da cura;

- controle tecnológico e reparos que se fizerem necessários;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180213 | PAVIMENTO C/ CBUQ | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 180216 | PAVIMENTO C/ ASFALTO FRIO | m³ |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), da mistura efetivamente aplicada na pista, conforme o Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento do concreto asfáltico, posto  obra;

- armazenamento e perdas do material betuminoso;

- espalhamento, adensamento , acabamento da superfície revestida, compactação e acompanhamento da cura;

- controle tecnológico e reparos que se fizerem necessários;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180219 | PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 180222 | PAVIMENTO EM PEDRA IRREGULAR | m² |  |
| 180225 | PAVIMENTO EM BLOCO ARTICULADO DE CONCRETO | m² |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de pavimento executado, conforme indicações do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento e compactação do pavimento, incluindo o fornecimento posto obra;

- execução e fornecimento de base de areia ou arenoso , posto  obra;

- execução de rejuntamento e fornecimento dos materiais, posto  obra;

- espalhamento, umedecimento e compactação da base, incluíndo o fornecimento de água no local das obras;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação;