## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

  - PASSEIO

  - PAVIMENTO

  - GUIA OU MEIO FIO

  - SOLO-CIMENTO EM TRINCHEIRAS

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

- OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para a recomposição de pavimentação para fechamento de valas, com aproveitamento, ou não, dos materiais anteriormente levantados ou demolidos.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso desta Especificação foram adotadas as seguintes definições:

- Recomposição de Pavimentação em Valas: trata-se  de serviços de reconstituição da condição anterior do pavimento, destruído na execução de valas destinadas à implantação de tubulações de água, esgoto ou drenagem. Envolvem normalmente, pavimentação de passeios e ruas, e caracterizam-se pela restrição de espaço, o que impede o uso de equipamentos convencionais (vibro-acabadoras, espalhadores de agregados, motoniveladoras e rolos compactadores convencionais) e impõe o uso mais intenso de mão-de-obra nas operações de espalhamento e compactação. Abrange todas as camadas da pavimentação: sub-base, base e pavimento, além da imprimação.

- Pavimentos em Passeios: constituem-se em placas de concreto, pedra portuguesa, ladrilho hidráulico, meio-fio de concreto, etc.

- Pavimentos em Ruas: constituem-se em base de solo estabilizado (arenoso), base de brita graduadas, base de macadame betuminoso, base de macadame hidráulico, concreto betuminoso usinado à quente, concreto asfáltico a frio, tratamento superficial duplo ou simples, tratamento contra-pó, paralelepípedo ou pedra irregular, blocos articulados de concreto, revestimento primário, solo-cimento, etc.

- Revestimento Primário: pavimentação em solo de jazidas, ou mistura de solos, cujas características de coesão, plasticidade e suporte sejam adequadas ao revestimento de pista de rolamento, conforme especificação do DNER. Encascalhamento com espessura de 15 a 20 cm, são comuns em ruas e estradas vicinais sujeitas a abertura de valas para tubulações de água, esgoto ou drenagem.

- Solo-Cimento: pavimentação de mistura compactada de solo com cimento, compondo a última camada do aterro de valas abertas em ruas com fortes declividades, sem pavimentação e com evidentes possibilidades de erosão do aterro, devido ao fluxo das águas pluviais. É usada também como recomposição provisória do pavimento , em ruas pavimentadas, em idênticas condições de erodibilidade, até que seja reconstituído o pavimento existente.

- Tratamento Superficial: pavimentação composta de fina camada de brita lavada (gravilhão sem finos) envolvida em material betuminoso, sem prévia mistura, sendo espalhada e prensada na pista a brita sobre o lençol de asfalto ou vice-versa, conforme seja  de penetração invertida ou direta. O simples contem apenas uma camada, o duplo duas e o triplo três. Esta pavimentação é muito comum em arruamentos secundários em algumas cidades e também em rodovias.

- Tratamento Contra-Pó: pavimentação composta de fina camada de areia espalhada e prensada na pista sobre camada asfáltica, resultando uma pista de rolamento de durabilidade curta, mas útil na diminuição da poeira produzida pelo tráfego em ruas e estradas de chão (pavimentadas com solo estabilizado). É comum em arruamentos e estradas de pouco tráfego, em regiões de baixa pluviosidade.

2.	MATERIAIS

Os materiais considerados nesta Especificação para serem utilizados na execução dos serviços constituem-se nos listados a seguir, sendo que as suas características geomecânicas são as determinadas pelas normas do DNER, aplicáveis a cada serviço (granulometria, plasticidade, CBR, permeabilidade, resistência, etc.).

- cimento;

- areia;

- saibro;

- brita  1;

- brita  2;

- pó de pedra;

- pedrisco;

- madeira;

- meio-fio;

- placas de concreto ;

- blocos articulados de concreto;

- pedra portuguesa;

- ladrilho hidráulico;

- concreto asfáltico;

- solo-cimento;

- brita graduada;

- arenoso;

- manta geotêxtil.

3.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos usualmente utilizados para a execução dos serviços especificados são os seguintes:

- compressor portátil;

- betoneira;

- compactador tipo soquete pneumático;

- compactador de placa tipo CM-30;

- rolo liso vibratório tipo CG11;

- vibrador;

- caminhão pipa;

- tanque móvel de aquecimento e distribuição de emulsão asfáltica;

- caminhão basculante;

- caminhão carroceria;

- ferramentas manuais (pá, carrinho de mão, regador de jardim, etc.).

4.	EXECUÇÃO

4.1	PAVIMENTO EM PASSEIOS

a) Pedra Portuguesa

Consiste na recomposição do passeio com  pedra portuguesa na área a ser pavimentada, obedecendo ao nivelamento e declividade do pavimento existente.

A área do passeio a ser recomposta será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

As peças fornecidas para completar o pavimento, deverão seguir as dimensões, cor e padrão das peças existentes.

Será feita uma base de arenoso, com altura acabada de 5 cm, sobre o terreno regularizado. As pedras, serão assentadas uma a uma com a utilização de martelo, conforme o padrão da pavimento existente.

O piso recomposto será umidecido e comprimido com soquetes manuais, tendo-se o cuidado de não criar depressões ou saliências na superfície.

Após o assentamento das pedras, será dado acabamento com nata de cimento e feita a limpeza final com ácido muriático.

O pavimento acabado deverá apresentar-se com a declividade e plano da superfície regular e idêntico ao piso existente.

b) Placa de Concreto

Consiste na recomposição do passeio com  placas de concreto na área a ser pavimentada, sem aproveitamento de material retirado, obedecendo ao nivelamento e declividade do pavimento existente.

A área do passeio a ser recomposta será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

As peças fornecidas para completar o pavimento, deverão seguir ao padrão e  dimensões,  das peças existentes.

Será executada uma camada de areia  com altura acabada de 5 cm, sobre a base existente, e as placas de concreto serão assentadas e rejuntadas com areia, asfalto ou pó de pedra, conforme o pavimento existente.

O pavimento acabado deverá apresentar-se com as peças alinhadas, declividade e plano da superfície regular e idêntico ao piso existente.

c) Ladrilho Hidráulico

Consiste na recomposição do passeio com ladrilhos hidráulicos na área a ser pavimentada, sem aproveitamento de material retirado, obedecendo ao nivelamento e declividade do pavimento existente.

Não serão aceitos ladrilhos com  defeitos, manchados, quebrados e fora das dimensões dos ladrilhos existentes.

A área do passeio a ser recomposta será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

Os ladrilhos serão assentados sobre uma camada de argamassa de cimento e areia, traço 1:4, em volume, com adição de 10 % de cal hidratada.

A aplicação da argamassa será feita com desempenadeira de aço, que terá dois lados lisos (maior dimensão), e dois serreados.

A argamassa será estendida sobre base de concreto magro, com consumo mínimo de cimento de 150kg/m³, até se obter uma camada uniforme. Em seguida, com os lados serreados,  formam-se cordões de argamassa que possibilitam o assentamento e nivelamento dos ladrilhos.

Sobre os cordões ainda frescos , serão aplicados os ladrilhos, batendo-se sobre eles com uma peça de madeira e o martelo de pedreiro.

O piso pronto deverá estar limpo, sem manchas e com as juntas perfeitamente alinhadas e uniformemente acabadas, idêntico ao piso existente.

4.2	PAVIMENTO EM RUAS

a) Paralelepípedo ou Pedra

Consiste na recomposição do pavimento com paralelepípedo ou pedra, na área a ser pavimentada, com o aproveitamento total do material retirado e estocado, obedecendo ao nivelamento e declividade da pavimento existente.

O pavimento será recomposto integralmente com as peças retiradas e estocadas.

Será  feita uma camada de areia  com altura acabada de 5 cm, sobre a  base existente, e os  paralelepípedos ou pedras serão assentados e rejuntados com areia.

.

A pavimentação em pequenas áreas será comprimida  manualmente com soquetes apropriados e em áreas maiores com rolo de 3 rodas e peso até 10 t.

O pavimento acabado deverá apresentar-se com as peças alinhadas, declividade e plano da superfície regular, idêntico ao pavimento existente.

b) Blocos Articulados de Concreto

Consiste na recomposição do pavimento com blocos articulados de concreto na área a ser pavimentada, com o aproveitamento parcial do material retirado e estocado, obedecendo ao nivelamento e declividade do pavimento existente.

A área do pavimento a ser recomposta será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

As peças fornecidas para completar o pavimento, deverão seguir as dimensões e o padrão das peças reaproveitadas.

Será feita  uma camada de areia  com altura acabada de 5 cm , sobre  a base existente, e os  blocos articulados, serão devidamente assentados e rejuntados com areia, asfalto ou pó de pedra, conforme o pavimento existente.

O pavimento acabado deverá apresentar-se com as peças alinhadas, declividade e plano da superfície regular, idêntico ao piso existente.

c) Asfalto

Consiste na recomposição da sub-base / base, imprimação e revestimento em concreto asfáltico, na área a ser pavimentada, sem o aproveitamento do material retirado, obedecendo ao nivelamento e declividade do pavimento existente.

A área do pavimento a ser recomposta será demarcada e isolada para evitar danos aos pedestres e operários.

c.1) sub-base/Base de Arenoso

Compreende o transporte, espalhamento, umidecimento e compactação do arenoso na espessura da sub-base/ base existente. Em razão do exíguo espaço da praça de trabalho, vez que os serviços são desenvolvidas em trincheiras, o arenoso terá sua umidade corrigida antes do lançamento na trincheira.

O equipamento de compactação deverá  ser compatível com  a área de trabalho, de modo a se obter a massa  específica aparente máxima para o material utilizado. Também a espessura da camada deverá ser compatível com o equipamento compactador.

A compactação deverá ser feita com o emprego de rolo liso vibratório CG11, apropriado para trincheira, ou placas vibratórias, com altura máxima de cada camada compactada  de 10 cm.

c.2) Base de Brita Graduada

Compreende o transporte, espalhamento, umidecimento, e compactação da brita graduada na espessura da base existente.

O material será produzido em usina e deverá estar na umidade adequada, na ocasião do espalhamento.

O equipamento de compactação deverá  ser compatível com  a área de trabalho, de modo a se obter a massa específica aparente máxima prevista para o material utilizado.

A compactação será feita com o emprego de rolo liso vibratório tipo CG11, apropriado para trincheiras, ou placa vibratória.

A altura máxima da cada camada compactada será  de 20 cm.

c.3) Imprimação Impermeabilizante

Consiste na aplicação de ligante betuminoso de asfalto diluído de cura média , tipo CM-30 ou CM-70, sobre base granular, para impermeabilizar e possibilitar a aderência da base com o revestimento.

A varredura da superfície será feita com vassouras manuais.

A taxa de distribuição escolhida será a que permita a absorção do ligante em 24 horas , determinada por experiências , nas quais  serão feitas aplicações com taxas compreendidas entre 0,8 e 1,2 litros por m² de ligante.

A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bombas de distribuição, reguladores de pressão e equipamento de aquecimento, permitindo uma distribuição uniforme, na temperatura adequada, do material betuminoso.

Caso a superfície esteja muito seca ou pulverulenta deverá ser ligeiramente umedecida, mas o ligante não poderá ser aplicado enquanto a água não tiver sido absorvida.

Deverá se garantir à pista imprimada um período de cura necessário à completa absorção do ligante pela base.

c.4) Revestimento com CBUQ

Consiste na execução de revestimento com concreto asfáltico usinado a quente com espessura igual à do pavimento existente.

O ligante betuminoso do concreto asfáltico  será cimento asfáltico de petróleo de penetração 85-100.

O traço da mistura a ser usada no revestimento, deverá atender às especificações do Projeto.

A mistura só poderá ser distribuída com a pista seca, isenta de poeira  e sem chuvas.

Imediatamente, após a distribuição da mistura betuminosa, deverá ter início a rolagem da pista com rolo liso vibratório tipo CG11, apropriado para serviços em trincheiras.

A espessura da camada  de rolamento, após compactação, será igual à da pavimentação existente.

4.3	GUIA OU MEIO-FIO

Consiste na recomposição de guia ou meio-fio existente, a partir do subleito compactado, com aproveitamento das peças retiradas e estocadas, obedecendo ao nivelamento e declividade de guia ou meio-fio existente.

As novas peças terão dimensões iguais às peças estocadas.

As guias ou meios-fios serão assentados antes da pavimentação de vias ou passeios.

O fundo da vala deverá ser compactado e regularizado, para receber um lastro de 5 cm de areia ou brita.

Os meios-fios serão assentados, alinhados sobre o lastro de areia ou brita, fixados nas juntas com concreto e rejuntados com argamassa de cimento e areia, traço em volume 1:3.

Durante o assentamento, serão verificados alinhamento e nivelamento, e, após o assentamento, as valas serão preenchidas, compactando-se o material da escavação.

O material que sobra da escavação deverá ser retirado e levado a bota-fora.

4.4	SOLO-CIMENTO EM TRINCHEIRAS

Solo-cimento é uma mistura compactada de solo, cimento e água, em proporções determinadas por ensaios prévios de laboratórios.

Compreende o transporte da mistura pronta em usina, espalhamento, secagem ou umidecimento, e compactação do material na espessura existente. A mistura já deve estar na umidade adequada na ocasião do lançamento.

O equipamento de compactação deverá  ser compatível com  a área de trabalho, de modo a se obter a massa específica aparente máxima prevista para a mistura.

A compactação de solos arenosos ou pouco argilosos será feita com o emprego de rolo liso vibratório tipo CG11, apropriado para trincheiras ou com placa vibratória.

A compactação de solos argilosos deverá ser feita com o emprego de soquete pneumático.

A altura máxima de cada camada compactada será de 10 cm, em ambos os tipos de solo.

5.	CONTROLE

Os serviços deverão ter controles geométrico e tecnológico, a critério da Fiscalização, que poderá solicitar os ensaios que julgar necessários, conforme os critérios estabelecidos nas Especificações ET 18/01, ET 18/02 e ET 18/03.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 140201 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. C/ PARALELO OU PEDRA C/ APROVEITAMENTO DE 100% DO MATERIAL LEVANTADO | m² |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado ( m²), de pavimento assentado, com aproveitamento total do material

levantado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de recomposição de pavimento com aproveitamento total do material levantado, conforme Especificação;

- execução de base, incluindo o fornecimento de areia, posto obra;

- execução de rejuntamento, incluindo o fornecimento de material, posto obra;

- controle tecnológico;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 140204 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. C/ BLOCO ARTICULADO C/ APROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL LEVANTADO | m² |
| --- | --- | --- |
| 140207 | RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO C/ PEDRA PORTUGUESA C/ APROVEITAMENTO DE 80% DO MATERIAL LEVANTADO | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado ( m²), de pavimento assentado, com aproveitamento parcial do material

levantado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de recomposição de pavimento com aproveitamento de 80% do material levantado e estocado, posto obra;

- fornecimento dos 20% complementares de bloco articulado ou pedra portuguesa, posto obra;

- execução de base, incluindo o fornecimento de material, posto obra;

- execução de rejuntamento, incluindo o fornecimento de material, posto obra;

- controle tecnológico;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				          UNID.

| 140210 | RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO C/ PLACA DE CONCRETO S/ APROVEITAMENTO DO MAT. DEMOLIDO | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 140213 | RECOMPOSIÇÃO DE PASSEIO C/ LADRILHO HIDRÁULICO S/ APROVEITAMENTO DO MAT. DEMOLIDO | m² |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado ( m²), de pavimento assentado, sem aproveitamento do material

demolido.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de recomposição de pavimento sem aproveitamento do material demolido;

- fornecimento de placa de concreto / ladrilho hidráulico, posto obra;

- execução de base, incluindo o fornecimento de material, posto obra;

- execução de rejuntamento, incluindo o fornecimento de material, posto obra;

- controle tecnológico;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 140216 | RECOMPOSIÇÃO DE GUIA OU MEIO-FIO C/ APROVEITAMENTO DE 80% DO MAT. LEVANTADO | m |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear ( m), de meio-fio assentado, com aproveitamento parcial do material

levantado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de recomposição de meio-fio com aproveitamento de 80% do material levantado e estocado, posto obra;

- fornecimento dos 20% complementares de meio-fio, posto obra;

- execução de base, incluindo o fornecimento de material, posto obra;

- execução de rejuntamento, incluindo o fornecimento de material, posto obra;

- controle tecnológico;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				         UNID.

| 140202 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. EM CONCRETO, EM TRINCHEIRAS | m³ |
| --- | --- | --- |
| 140219 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. COM SOLO-CIMENTO EM TRINCHEIRAS | m³ |
| 140222 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. C/ CASCALHO (REVESTIMENTO PRIMÁRIO), EM TRINCHEIRAS | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico ( m³), de pavimento executado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de pavimento em concreto, solo-cimento ou cascalho (lançamento, espalhamento, umidecimento e compactação);

- fornecimento da mistura de concreto, solo-cimento ou cascalho, posto obra;

- controle tecnológico;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 1402225 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. C/ CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO | m³ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 140228 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. C/ CONCRETO ASFÁLTICO USINADO À FRIO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO | m³ |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico ( m³), de pavimento executado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- imprimação, conforme Especificação;

- lançamento, espalhamento e compactação de concreto asfáltico;

- fornecimento do concreto asfáltico e de asfalto diluído CM-30;

- controle tecnológico;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 140231 | RECOMPOSIÇÃO DE BASE OU SUB-BASE, EM TRINCHEIRA, C/ SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE (ARENOSO) | m³ |
| --- | --- | --- |
| 140234 | RECOMPOSICÃO DE BASE, EM TRINCHEIRA, C/ BRITA GRADUADA | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico ( m³), de base ou sub-base executada.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- fornecimento do material, posto obra (arenoso ou brita graduada);

- execução da base (lançamento, umidecimento, espalhamento e compactação);

- controle tecnológico;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 140237 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. EM TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO | m² |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 140240 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. EM TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO | m² |  |
| 140243 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. EM TRATAMENTO SUPERFICIAL TRIPLO, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO | m² |  |
| 140246 | RECOMPOSIÇÃO DE PAVIM. EM TRATAMENTO CONTRA-PÓ, EM TRINCHEIRA, INCLUSIVE IMPRIMAÇÃO | m² |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado ( m²), de pavimento executado.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- imprimação, conforme Especificação;

- execução do tratamento superficial, conforme Especificação;

- fornecimento de asfalto diluído para imprimação e tratamento superficial, posto obra;

- fornecimento de brita lavada ou areia dentro da granulometria apropriada para tratamento superficial, ou tratamento contra-pó, posto obra;

- controle tecnológico;

- controle geométrico;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transp., descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.