## SUMÁRIO

- CERCA COM TELA DE ARAME GALVANIZADO E ESTACAS DE CONCRETO

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.2.	MATERIAIS

1.3	EQUIPAMENTOS

1.4	EXECUÇÃO

  - CONTROLE

- CERCA COM ARAME FARPADO E ESTACAS DE CONCRETO

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

2.2	MATERIAIS

2.3	EQUIPAMENTOS

  - EXECUÇÃO

2.5	CONTROLE

- CERCA COM ARAME FARPADO E ESTACAS DE MADEIRA

3.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

3.2	MATERIAIS

3.3	EQUIPAMENTOS

3.4	EXECUÇÃO

  - CONTROLE

- MURO PRÉ-MOLDADO DE PLACAS E COLUNAS DE CONCRETO

4.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

4.2	MATERIAIS

4.3	EQUIPAMENTOS

4.4	EXECUÇÃO

4.5	CONTROLE

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

6.	DESENHOS PADRÃO

1.	CERCA COM TELA DE ARAME GALVANIZADO E ESTACAS DE CONCRETO

1.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de cercas constituídas de estacas pré-moldadas de concreto armado, com vedação feitas através de telas de arame galvanizado revestidas, ou não, com PVC.

b)	Definições: para fins desta Especificação, foram adotadas as seguintes definições:

- Cerca com Tela de Arame Galvanizado e Estacas de Concreto: constitui-se em elemento de fechamento de áreas externas, executadas com estacas pré-moldadas de concreto armado espaçadas a cada 2,00m, altura útil de 2,30m, com vedação feita através de tela de arame galvanizado.

- Tela de Arame Galvanizado com Malha de 2” Fio no. 12 BWG: tela simples, formada com fios de arame galvanizado com bitola de 2,80 mm, no. 12 BWG, formando malha quadrangular de 5cm de lado. A tela poderá ser revestida, ou não, com PVC, a critério do Projeto ou da Fiscalização.

- Estaca de Concreto Pré-Moldada: também conhecida como mourão, constitui-se em uma peça em concreto armado pré-moldado, utilizada como componente de fechamento de áreas externas.

1.2	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução da cerca, aqui especificada, constituem-se em:

- tela de arame galvanizado, fio n 12 BWG, malha de 2 ”;

- tela de arame galvanizado revestido com PVC, fio n 12 BWG, malha de 2 ”;

- estacas de concreto armado pré-moldado com ponta inclinada ou reta, com dimensões de 0,10x0,10x3,00 m;

- arame farpado no 16 BWG - 4x4;

- arame galvanizado fio no 10 BWG;

- arame galvanizado fio no 14 BWG ;

- cimento;

- areia;

- brita 1;

- brita 2;

As telas deverão ser fornecidas com a malha em perfeito estado.

As estacas de concreto apresentam furos onde se amarra o alambrado (tela), não devendo possuir fissuras, ferragens expostas e deformações.

O concreto para fixação das estacas deverão apresentar as características estabelecidas na especificação ET 09.

1.2	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que poderão ser utilizados na execução dos serviços são:

- esticador  ( tifor );

- guindaste de pequeno porte;

- ferramentas.

1.4	EXECUÇÃO

A locação e implantação da cerca devem obedecer ao projeto de urbanização.

Devem ser implantados marcos topográficos no terreno para permitir a conferência do alinhamento da cerca.

A cerca será executada com mourões de concreto pré-moldados com dimensões de 0,10x0,10x3,00m, enterrados com profundidade mínima de 0,70 m e espaçados de no máximo 2,00m, fixados através de enchimento de concreto não estrutural com consumo mínimo 150 kg de cimento por metro cúbico.

A altura útil da cerca será de 2,30m , a partir do nível do terreno; a parte inclinada do mourão, tem 0,50m de altura.

A vedação será através de tela de arame galvanizado, fio 12 BWG, malha de 2”, instalada a 10 cm do nível do terreno até o início da deflexão do mourão (1,70m). A parte inclinada do mourão, será complementada com fios de arame farpado com bitola de 16 BWG, convenientemente fixados nos mourões.

Para reforço da tela, deverão ser colocadas dois fios de arame galvanizado com bitola 10 BWG, entre os mourões, um na parte superior e o outro na parte inferior da tela.

Nos pontos de mudança de direção, interrupção e intermediários de trechos longos (no máximo 25 m), os mourões deverão ser reforçados com escoras de concreto colocadas inclinadas com ângulo de 45º.

Deverá ser observado o alinhamento entre as faces dos mourões, bem como, a sua verticalidade.

A fixação da tela nos mourões de fará com arame galvanizado, bitola mínima 14 BWG, amarrados nos mourões, espaçados verticalmente a cada 20 cm, de modo a envolver o contorno do mourão obtendo-se a perfeita fixação da tela.

A pintura dos mourões será executada conforme especificação do projeto ou a critério da Fiscalização.

Os detalhes executivos da cerca encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

  - CONTROLE

O controle dos materiais e da execução dos serviços será feito por observação visual.

2.	CERCA COM ARAME FARPADO E ESTACAS DE CONCRETO

2.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de cercas constituídas de estacas pré-moldadas de concreto armado, com vedação feita através de arame farpado em 14, 8 ou 5 fios.

b) Definições: para fins desta Especificação, foram adotadas as seguintes definições:

- Cerca com Arame Farpado e Estacas de Concreto: constitui-se em elemento de fechamento de áreas externas, executadas com estacas pré-moldadas de concreto armado espaçadas a cada 2,00m, altura útil de 2,30m, com vedação feita através de arame farpado.

- Arame Farpado: fio de aço galvanizado com farpas afastadas entre si de no máximo 0,10m.

- Estaca de Concreto Pré-Moldada: também conhecida como mourão, constitui-se em uma peça em concreto armado pré-moldado, utilizada como componente de fechamento de áreas externas.

2.2	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução da cerca, aqui especificada, constituem-se em:

- estacas de concreto armado pré-moldado, com ponta inclinada ou reta, com dimensões de 0,10x0,10x3,00 m

- arame farpado no 16 BWG - 4x4.

- arame galvanizado fio no 14 BWG

- cimento

- areia

- brita 1

- brita 2

O arame farpado utilizado em cercas deverá ter dois fios trançados e deve atender às especificações da ABNT.

As estacas de concreto apresentam furos onde se fixa o arame, não devendo possuir fissuras, ferragens expostas e deformações.

O concreto para fixação das estacas deverão apresentar as características estabelecidas na especificação ET09.

2.3	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que poderão ser utilizados na execução dos serviços são:

- esticador ( tifor );

- guindaste de pequeno porte;

- ferramentas.

2.4	EXECUÇÃO

A locação e implantação da cerca devem obedecer ao Projeto de urbanização.

Devem ser implantados marcos topográficos no terreno para permitir a conferência do alinhamento da cerca.

A cerca será executada com mourões de concreto pré-moldados com dimensões de 0,10x0,10x3,00m, enterrados com profundidade mínima de 0,70 m e espaçados no máximo 2,00m, fixados através de enchimento de concreto não estrutural com consumo mínimo 150 kg de cimento por metro cúbico.

O arame será preso aos mourões de concreto armado pré-moldado, através de arame galvanizado no 14BWG.

A altura útil da cerca será de 2,30m , a partir do nível do terreno; a parte inclinada do mourão, terá 0,50m de altura.

Nos pontos de mudança de direção, interrupção e intermediários de trechos longos (no máximo 25 m), os mourões deverão ser reforçados com escoras de concreto colocadas inclinadas com ângulo de 45º.

Deverá ser observado o alinhamento entre as faces dos mourões, bem como, a sua verticalidade.

A pintura dos mourões será executada conforme especificação do projeto ou a critério da Fiscalização.

Os detalhes executivos da cerca encontram-se em desenhos específicos ou serão detalhados em desenhos complementares.

2.5	CONTROLE

O controle dos materiais e da execução dos serviços será feito por observação visual.

- CERCA COM ARAME FARPADO E ESTACAS DE MADEIRA

3.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de cercas constituídas de estacas de madeira de lei com vedação feita através de arame farpado, em 8 ou 5 fios.

b)	Definições: para fins desta Especificação, foram adotadas as seguintes definições:

- Cerca com Arame Farpado e Estacas de Madeira: constitui-se em elemento de fechamento de áreas externas, executadas com estacas de madeira de lei, espaçadas a cada 2,00m, altura útil de 1,60m, com vedação feita através de arame farpado.

- Arame Farpado: fio de aço galvanizado com farpas afastadas entre si de no máximo 0,10m.

- Estaca de Madeira: constitui-se em uma peça em madeira de lei, utilizada como componente de fechamento de áreas externas, de seção quadrada 0,10 x 0,10 m.

3.2	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução da cerca, aqui especificada, constituem-se em:

- estacas de madeira de lei com seção quadrada, com dimensões de 0,10 x 0,10 m;

- arame farpado no 16 BWG - 4x4;

- grampo galvanizado;

- cimento;

- areia;

- brita 1;

- brita 2.

O arame farpado utilizado em cercas deverá ter dois fios trançados e deve atender às especificações da ABNT.

As estacas não devem apresentar rachas, podridão ou furos de inseto ativos e devem ser de madeira de lei.

O concreto para fixação das estacas deverão apresentar as características estabelecidas na especificação ET 09.

3.3	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que poderão ser utilizados na execução dos serviços são:

- esticador  ( tifor );

- ferramentas.

3.4	EXECUÇÃO

A locação e implantação da cerca devem obedecer ao Projeto de urbanização.

Devem ser implantados marcos topográficos no terreno para permitir a conferência do alinhamento da cerca.

A cerca será executada com estacas de madeira, enterradas com profundidade mínima de 0,50 m e espaçadas de no máximo, 2,00m. A vedação será feita com arame farpado 16 BWG-4x4, preso ao mourão por grampos galvanizados.

A altura útil da cerca será de 1,60m , a partir do nível do terreno.

Nos pontos de mudança de direção, interrupção e intermediários de trechos longos (no máximo 25 m), os mourões deverão ser reforçados com escoras de madeira com dimensões de 7 x 10 cm colocadas inclinadas com ângulo de 45º.

Os detalhes executivos da cerca encontram-se em desenhos específicos ou serão detalhados em desenhos complementares.

  - CONTROLE

O controle dos materiais e da execução dos serviços será feito por observação visual.

4.	MURO PRÉ-MOLDADO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO

4.1	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

a)	Objetivo: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados na execução de muros constituídos de mourões e placas pré-moldadas de concreto armado.

b)	Definições: para fins desta Especificação, foi adotada a seguintes definição:

- Muro Pré-Moldado de Placas de Concreto: constitui-se em elemento de fechamento de áreas externas, executado com muros de concreto constituído de placas pré-moldadas e mourões de concreto espaçados a cada 2,00m, altura útil de 2,40 m.

4.2	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução da cerca, aqui especificada, constituem-se em:

- placas e colunas pré-moldadas de concreto;

- cimento;

- areia;

- brita 1;

- brita 2.

As peças pré-moldadas não devem apresentar fissuras, ferragens descobertas ou outras deformidades.

O concreto para fixação das estacas deverão apresentar as características estabelecidas na especificação ET 09.

4.3	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos que poderão ser utilizados na execução dos serviços são:

- guindaste de pequeno porte;

- ferramentas.

  - EXECUÇÃO

A locação e implantação do muro devem obedecer ao projeto de urbanização.

Devem ser implantados marcos topográficos no terreno para permitir a conferência do alinhamento do muro.

As colunas de concreto pré-moldado, com dimensões de 0,13x0,13x3,00 m, serão espaçadas a cada 2,00m e aterradas no solo com no mínimo 60 cm de profundidade;  após a colocação das colunas na vala, esta será preenchida com concreto simples fck=15 MPa.

As colunas de concreto devem ter ranhuras longitudinais para encaixe das placas de concreto.

As placas, com espessura de 3,0 cm, serão encaixadas nas ranhuras dos pilares com auxílio de guindaste de pequeno porte e rejuntadas com argamassa de cimento e areia.

Os detalhes executivos do muro encontram-se em desenhos específicos ou serão detalhados em desenhos complementares.

  - CONTROLE

O controle dos materiais e da execução dos serviços será feito por  observação visual.

Deve ser feita inspeção nas placas e colunas que serão usadas no muro, pela Fiscalização, para rejeitar peças quebradas, rachadas, empenadas ou fora das especificações do Projeto

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados em anexo, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

6.	DESENHOS

Encontram-se em projetos específicos ou serão definidos em  desenho complementares.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 180401 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO C/ MALHA 2"-12BMG, C/ ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA, E DIMENSÕES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-01) | m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 180402 | CERCA C/ TELA DE ARAME GALVANIZADO REVESTIDA EM PVC, C/ MALHA 2"-12BMG, C/ ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSÕES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-01) | m |  |
| 180404 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSÕES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-02) | m |  |
| 180405 | CERCA C/ 14 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS C/ PONTA RETA E DIMENSÕES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-02) | m |  |
| 180407 | CERCA C/ 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS C/ PONTA INCLINADA E DIMENSÕES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-02) | m |  |
| 180408 | CERCA C/ 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS C/ PONTA RETA E DIMENSÕES 0,10x0,10x3,00m (DP1804-02) | m |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de cerca efetivamente assentada, com aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução e assentamento de cerca, incl. o fornec. dos materiais, posto obra;

- escavação e aterro para fixação das estacas;

- execução de enchimento com concreto simples, com fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizadas;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				           UNID.

| 180410 | CERCA C/ 05 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"x4", C/ ESTACAS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADAS C/ PONTA RETA E DIMENSÕES DE 0,10x0,10x3,00m (DP1804-02) | m |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 180413 | CERCA C/ 08 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4", C/ ESTACA DE MADEIRA DE LEI C/ DIMENSÕES DE 0,10x010x2,10m (DP1804-03) | m |  |
| 180416 | CERCA C/ 05 FIOS DE ARAME FARPADO 16 BWG 4"X4", C/ ESTACA DE MADEIRA DE LEI C/ DIMENSÕES DE 0,10x010x2,10m (DP1804-03) | m |  |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de cerca efetivamente assentada, com aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução e assentamento de cerca, incl. o fornec. dos materiais, posto obra;

- escavação e aterro para fixação das estacas;

- execução de enchimento com concreto simples, com fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizadas;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 180419 | MURO PRÉ-MOLDADO DE PLACAS DE CONCRETO ARMADO, e=3cm, C/ COLUNAS DE CONCRETO ARMADO C/ DIMENSÕES DE 0,13X0,13X3,00m (DP1804-04) | m |  |
| --- | --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela extensão, em metro linear (m), de muro efetivamente executado, com a aprovação da Fiscalização.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução e assentamento de muro de concreto, incl. o fornec. dos materiais, posto obra;

- escavação e aterro para fixação das colunas;

- execução de enchimento com concreto simples, com fornecimento dos materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizadas;

- limpeza final, remoção e transporte de expurgo para local aprovado pela Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de materiais (combustíveis, peças, etc.);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.