## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

- TIPOS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS E BLOCOS CERÂMICOS

  - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO SIMPLES

  - ELEMENTOS VAZADOS (COBOGÓS)

  - ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCOS DE VIDRO

  - ALVENARIA DE PEDRA

  - ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCOS DE CONCRETO

  - DIVISÓRIAS

# 5.	Critérios de Medição e Estrutura de Preços

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos para execução e fornecimento de alvenarias de blocos, tijolos e pedras naturais, assentadas com argamassa. Especifica-se também, o assentamento e fornecimento de divisórias, painéis, bem como a construção de muros em blocos de concreto.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação foi adotada a seguinte definição:

- Alvenaria: alvenaria é toda obra constituída de blocos, tijolos ou pedras naturais, que funciona como elemento de vedação e/ou como elemento estrutura, rejuntados ou não com argamassas. As obras de alvenaria devem oferecer durabilidade, resistência e impermeabilidade, neste caso, através de meios artificiais, com a utilização de produtos específicos para este fim.

- Argamassa de Assentamento: é a mistura formada por material aglomerante (cimento, cal, saibro, areia ou arenoso), utilizada no rejuntamento da alvenaria.

- Grout: entende-se por "grout", o concreto com pequena dimensão máxima característica e de plasticidade adequada para preencher os vazios dos blocos. Sua principal finalidade é fazer com que a armadura nele inserida, trabalhe de modo monolítico  com a alvenaria.

2.	MATERIAIS

As alvenarias, divisórias e muros poderão ser executados utilizando-se os materiais a seguir relacionados:

- bloco cerâmico furado;

- tijolo cerâmico laminado;

- tijolo cerâmico maçiço;

- bloco de concreto;

- cobogós cerâmico, de concreto pré-moldado e de vidro;

- bloco de vidro canelado;

- pedra de mão;

- argamassa de assentamento;

- aço;

- peças de granilite;

- peças de mármore;

- peças de granito;

- painel de compensado resinado;

- cimento branco;

- concreto para grout.

3.	EQUIPAMENTOS

Para a execução dos serviços poderão ser utilizados os seguintes equipamentos:

- betoneira;

- andaime;

- equipamentos manuais (ferramentas) utilizados na construção civil.

4.	TIPOS DE ALVENARIAS E DIVISÓRIAS

São especificados a seguir o fornecimento e execução de diversos tipos de alvenarias e divisórias que poderão ser utilizadas nas obras da CODEVASF.

A execução dos serviços obedecerá aos alinhamentos, dimensões das alvenarias e traços estabelecidos no Projeto.

Quaisquer alteração nas dimensões  e alinhamentos só poderão ser feitas com  a aprovação por escrito da Fiscalização.

4.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLOS E BLOCOS CERÂMICOS

a) Características dos Materiais

O presente sub-item trata do assentamento e fornecimento dos seguintes tipos de alvenaria de tijolos e blocos:

- alvenaria de bloco cerâmico furado;

- alvenaria de tijolo cerâmico laminado;

- alvenaria de tijolo maciço (comum).

Os tijolos deverão ser fabricados por processo que assegure sua integridade, homogeneidade, durabilidade e qualidade para aplicação nas alvenarias; não deverão ter defeitos sistemáticos de trincas, fraturas, quebras, superfícies irregulares e deformações.

Os blocos cerâmicos furados deverão apresentar na parte externa, uma série de rachaduras para melhor aderência da argamassa, tendo no seu interior pequenos canais prismáticos (furos). Destinam-se à execução de paredes.

Habitualmente são utilizados blocos com as seguintes dimensões:

- 9 x 19 x 39 cm, resultando em:

- parede sem revestimento, com espessura de 9 cm (10 cm);

- 14 x 19 x 39 cm, resultando em:

- parede, sem revestimento, com espessura de 14 cm (15 cm);

- 19 x 19 x 39 cm, resultando em:

- parede, sem revestimento, com espessura de 19 cm (20 cm).

Os tijolos laminados são semelhantes aos tijolos comuns, só que com massa mais homogênea e compacta, devendo apresentar-se bem cozidos, duros, com faces planas e arestas vivas. Possuem  21 furos cilíndricos, normais às faces maiores.

A argamassa de assentamento deverá ser plástica e ter consistência o suficiente para suportar o peso dos blocos e manter o alinhamento da alvenaria durante a sua execução. Poderão ser utilizados  os seguintes traços, conforme orientações do Projeto ou a Critério da Fiscalização:

- argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:2:8;

- argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:1:6;

- argamassa mista de cimento, arenoso e areia média, no traço 1:3:7.

Os tijolos laminados são normalmente aplicados na execução de alvenaria aparente, sem revestimento, já que sua superfície lisa, naturalmente oferece dificuldades à aderência da argamassa. Caso se opte pela aplicação de revestimento (só em casos excepcionais), a alvenaria deverá ser previamente chapiscada, recebendo em seguida, a argamassa de regularização (emboço).

As dimensões mais habitualmente encontradas para os tijolos laminados são de 5,5 x 11 x 23,5cm, resultando em:

- parede, sem revestimento com espessura de 11 cm;

- parede, sem revestimento com espessura de 23,5 cm.

Os tijolos maciços ou comuns, devem-se apresentar bem cozidos com superfícies porosas e ásperas, com arestas vivas e duras; quando partidos, devem apresentar saliências e reentrâncias. As dimensões mais habitualmente encontradas para os tijolos comuns são de 5 x 10 x 20, resultando em:

- parede, a espelho, sem revestimento, com espessura de 5 cm;

- parede, a chato, sem revestimento, com espessura de 10 cm;

- parede, sem revestimento, com espessura de 20 cm.

Para aceitação dos tijolos e blocos deverão ser atendidos os critérios estabelecidos na NBR 6460, NBR 7170, NBR 8041, NBR 6461, NBR 7171 e NBR 8042 da ABNT.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

Os blocos cerâmicos podem ser aplicados na execução de paredes; os tijolos maciços podem ser aplicados em execução de paredes, pilares, muros, pisos secundários, fundações diretas e outros; os tijolos laminados normalmente são aplicados na execução de pilares e alvenaria aparente.

As paredes levantadas sobre alicerces ou baldrames deverão ter as duas primeiras fiadas acima do nível do solo assentes com argamassa de cimento e areia , traço 1:4 em volume, com adição de impermeabilizante para evitar a umidade ascendente.

O assentamento da alvenaria deverá se iniciar pelos cantos sobre uma camada de argamassa, com os blocos ou tijolos alinhados no sentido do seus comprimentos.

O alinhamento vertical da alvenaria será controlado através do prumo de pedreiro; as fiadas serão aprumadas e alinhadas, com o auxílio de uma linha  esticada, com extremidades presas entre dois cantos ou extremos já executados.

Após a execução da parede, preceder-se-á a raspagem das bordas dos blocos ou tijolos e a limpeza do local.

c) Recomendações e Controle

Durante a execução de alvenarias de blocos ou tijolo, deve-se ter os seguintes cuidados:

- para formar a espessura definida em Projeto, não será permitido cortar os tijolos furados, nem assentá-los com os furos voltados para a face da parede, exceto nas fiadas de amarração;

- os tijolos deverão ser molhados antes do assentamento, para facilitar a aderência, eliminando a camada de pó que os envolve, e impedir a absorcão, pelo tijolo, da umidade da argamassa;

- todas as fiadas deverão ser alinhadas, niveladas, prumadas e assentes com juntas de espessura máxima de 1,0 a 1,5 cm, rebaixadas a colher, para permitir aderência do revestimento;

- as juntas deverão ser desencontradas, para que a amarração fique perfeita, e de modo a ser evitada a superposição de juntas;

- as paredes deverão ser levantadas uniformemente, com amarrações para ligações posteriores e tacos de madeira para fixação de esquadrias e rodapés, de modo a se evitar a quebra posterior da alvenaria;

- as paredes assentadas sobre vigas contínuas devem ser levantadas simultaneamente, não sendo admitidas diferenças superiores a 1,0  m durante a execução das mesmas;

- o preenchimento dos vãos em estrutura de concreto armado, deverão ter sua execução interrompida 20 cm abaixo das vigas e/ou lajes. Esse espaço deverá ser preenchido, quando o painel superior se encontrar na mesma altura. O preenchimento desse espaço poderá ser feito : usando-se argamassa  com expansor com altura de 3 cm, aproximadamente; cunhas de concreto pré-fabricados, com altura de 8 cm ou tijolos maciços inclinados ou cortados em diagonal, não sendo permitidas inclinações diferentes num mesmo painel;

- as colunas que fizerem amarração com alvenarias deverão ser chapiscadas para melhor aderência e ter esperas de ferro colocadas durante a concretagem;

- sobre os vãos de esquadrias e passagens, serão colocadas  ou moldadas  vergas de concreto armado, com apoio mínimo de 30 cm nas extremidades e altura mínima de 10 cm, sendo que as vergas dos vãos maiores do que 2,40 m serão calculadas como vigas;

- sob os vãos de esquadrias serão colocadas ou moldadas contra-vergas de concreto armado, com apoio mínimo de 30 cm nas extremidades e altura mínima de 10 cm; a falta de contra-vergas acarretará o aparecimento de trincas na alvenaria e no revestimento;

- os parapeitos, platibandas, guarda-corpos, muros, e paredes não cunhadas, deverão ter cintas de concreto estrutural com dimensões definidas no Projeto;

- o concreto para vergas e cintas deverá ser dosado para resistência classe 15 MPa;

- devem ser construídos coxins de concreto sob os apoios de vigas em paredes de tijolos, com a finalidade de distribuição de cargas;

- para lajes de concreto apoiados diretamente na alvenaria, deverá ser prevista uma cinta de concreto armado com seção mímina de 11 x 11 cm, a ser construída no respaldo, juntamente  com a laje;

- não será admitida a construção de paredes com espessura inferior a meio tijolo ou corte de tijolos para formar espessura da parede;

- no caso de ocorrem saliências maiores que 4,0 cm na alvenaria, estas deverão ser previamente preenchidas com os próprios tijolos da alvenaria, não sendo admitido o uso de argamassa para este fim.

Para a execução de alvenaria de tijolos e blocos deverão ser atendidos os critérios estabelecidos na NBR 8545 da ABNT.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.2	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO SIMPLES

a) Características do Material

Para a execução de alvenaria de bloco de concreto simples, serão utilizados blocos vazados de concreto de forma paralelepipedal, sem função estrutural, que apresentem bons índices de qualidade. Sua utilização só será possível, se indicado no Projeto ou a critério da Fiscalização.

Os blocos deverão ser fabricados com cimento e areia e passar por processo de cura que assegure sua homogeneidade, durabilidade e integridade durante e após o processo construtivo. Deverá apresentar arestas vivas, sem fraturas, trincas ou outros defeitos, e superfície áspera que garanta uma perfeita aderência com a argamassa de revestimento.

Para a aceitação dos blocos vazados de concreto, serão adotados os critérios da NBR 7173 e NBR 7184 da ABNT.

Habitualmente são utilizados blocos de concreto simples para vedação, com as seguintes dimensões:

- 9 x 19 x 39 cm, resultando em:

- parede sem revestimento, com espessura de 9 cm;

- 14 x 19 x 39 cm, resultando em:

- parede, sem revestimento, com espessura de 14 cm;

- 19 x 19 x 39 cm, resultando em:

- parede, sem revestimento, com espessura de 19 cm.

A argamassa de assentamento dos blocos deverá ser plástica e ter consistência o suficiente para suportar  o peso dos blocos e manter o alinhamento da alvenaria durante a sua execução. Poderão ser utilizados os seguintes traços, conforme orientações do Projeto ou a critério da Fiscalização:

- argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:0,5:8;

- argamassa mista de cimento, saibro e areia fina, no traço 1:1:5,5;

- argamassa mista de cimento, arenoso e areia média, no traço 1:4:4.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

O procedimento executivo é o mesmo prescrito para a alvenaria de tijolos (sub-item 4.1), no que couber.

Quando os blocos apresentarem a face de assentamento vazada, deverá ser utilizada uma régua ou placa de madeira recobrindo as divisões internas e furos, de forma a impedir que a argamassa se escorra por eles; as nervuras transversais não levarão argamassa.

c) Recomendações e Controle

As recomendações e o controle sobre a execução de alvenaria de bloco de concreto são os mesmos prescritos para a alvenaria de tijolos, salvo o seguinte:

- a espessura das juntas não deve ultrapassar a 1,0 cm;

- a NBR 8798 da ABNT regulamenta a execução deste tipo de alvenaria.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.3	ELEMENTOS VAZADOS (COBÓGOS)

a) Características dos Materiais

O presente sub-item trata do assentamento e fornecimento de elementos vazados, ou cobogós, nos seguintes materiais:

- elementos vazados cerâmicos;

- elementos vazados de concreto pré-moldado;

- elementos vazados de vidro.

Os cobogós deverão ser fabricados por processo que assegurem sua integridade, homogeneidade, durabilidade e qualidade para aplicação nas edificações; não deverão apresentar trincas, fraturas, quebras, superfícies irregulares e deformações.

Poderão ser utilizados cobogós com as seguintes dimensões, ou outras existentes, de acordo com o Projeto ou a critério da Fiscalização:

a.1) De Cerâmica

- 9 x 20 x 20 cm.

a.2) De Concreto

- 20 x 20 x 5 cm;

- 25 x 25 x 5 cm;

- 50 x 25 x 5 cm;

- 50 x 35 x 8 cm;

- 50 x 50 x 6 cm;

- 60 x 20 x 8 cm.

a.3) De Vidro

- 20 x 10 x 8 cm;

- 20 x 10 x 10 cm;

- 20 x 20 x 16 cm.

A argamassa para assentamento dos cobogós deverá ser plástica e ter consistência o suficiente para suportar o peso dos elementos e manter o alinhamento durante o seu assentamento. Poderá ser utilizada argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, em volume.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

Os elementos vazados deverão ser colocados nas aberturas deixadas nas paredes, conforme as dimensões e locações indicadas no Projeto. A ligação entre os elementos vazados e entre os elementos e a parede será feita com argamassa.

Nos locais onde for necessário o assentamento de mais de um elemento vazado, estes deverão ser assentados em fiadas horizontais consecutivas até que se dê o fechamento completo da área a vedar.

A primeira fiada da alvenaria de cobogós deverá ser assente sobre pintura asfáltica ou camada de argamassa.

As juntas da alvenaria de cobogós com espessura máxima de 1,0 cm, deverão ser sulcadas a ponta de colher ou ferro redondo  apropriado , na profundidade  suficiente para receber posteriormente o acabamento especificado.

Cuidar-se-á de remover, antes de seu endurecimento, a argamassa que possa sujar a superfície dos cobogós.

Os painéis de cobogó com áreas superiores a 14 m2 ou alturas maiores que 6 m deverão ser reforçad os com armadura constituída de vergalhão de ferro colocados no máximo, a cada 5 fiadas, embutido nas juntas.

c) Controle

Será feito controle geométrico para verificação de dimensões, eixos e alinhamentos, além de controle por apreciação visual, no que tange ao acabamento do serviço.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.4	ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE VIDRO

a) Características dos Materiais

Os blocos deverão ser fabricados por processo que assegure sua integridade, homogeneidade, durabilidade e qualidade para aplicação nas alvenarias.

Não deverão apresentar trincas, fraturas, quebras, superfícies irregulares e deformações.

Os blocos de vidro são aplicados na execução de alvenaria aparente, com a finalidade de fornecer luz ao ambiente, apresentando-se normalmente, nas seguintes dimensões:

- 20 x 20 x 6 cm, resultando em:

- parede, sem revestimento, com espessura de 6 cm;

- 20 x 20 x 10 cm, resultando em:

- parede, sem revestimento, com espessura de 10 cm.

A argamassa de assentamento dos blocos deverá ser plástica e ter consistência para suportar o peso dos blocos e manter o alinhamento da alvenaria, durante a sua execução. Poderá ser utilizada argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média ou grossa, no traço 1:4:3, em volume.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

A primeira fiada da alvenaria de bloco de vidro deverá ser assente sobre pintura asfáltica ou camada de argamassa.

As juntas da alvenaria de bloco de vidro com espessura média de 6 mm, deverão ser sulcadas a ponta de colher ou ferro redondo  apropriado , na profundidade suficiente para receber posteriomente o acabamento especificado.

As faces superiores e laterais dos blocos de vidro terão junta de dilatação com material plástico recomendado pelo fabricante dos blocos.

c) Controle

Será feito controle geométrico para verificação de dimensões, eixos e alinhamentos, além de controle por apreciação visual, no que tange ao acabamento do serviço.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.5	ALVENARIA DE PEDRA

A alvenaria de pedra pode ser executada por diferentes processos, a depender da função que irá desempenhar.

Dois processos são bem identificados e assim denominados:

- alvenaria de pedra arrumada com junta seca: aplica-se argamassa para fechar as juntas, mas não preenchendo os vazios internos;

- alvenaria de pedra argamassada: aplica-se argamassa preenchendo todos os vazios e fazendo o rejuntamento e conformação da superfície exposta.

Esta Especificação Técnica tem o objetivo de estabelecer critérios e procedimentos para o fornecimento e a execução de alvenaria de pedra argamassada.

a) Características dos Materiais

A pedra-de-mão a ser utilizada deverá ser de rocha sã e ter dimensão máxima de 30 cm. Não devendo apresentar fissuras.

Na alvenaria de pedra com face aparelhada, as pedras serão fornecidas preparadas.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

A alvenaria de pedra argmassada é composta de pedras de mão envolvidas com argamassa. O percentual de pedra na composição dependerá do tamanho médio e dos vazios da pedra-de-mão utilizada. A argamassa deverá ser suficiente para preencher plenamente os vazios entre as pedras. A superfície final deverá ser acabada, rejuntando as pedras e conformando a superfície.

A argamassa deverá ser bem plástica para permitir a penetração das pedras-de-mão na massa de argamassa previamente lançada.

b.1) Preparo da Argamassa

A argamassa será preparada em betoneira ou em mistura manual. O traço a ser utilizado será 1:3 (cimento, areia média) em volume, adicionando-se a água necessária para se obter uma argamassa plástica.

b.2) Pedras de Mão

Devem ser provenientes de rocha sã e estar bem limpas ao serem colocadas e arrumadas e, se necessário, deverão ser lavadas.

b.3) Execução da Alvenaria

Um dos processos de execução da alvenaria de pedra argamassada, que pode conduzir à melhor qualidade final, consiste em adotar a seguinte ordem:

- aplicar uma camada de argamassa em toda a largura da seção e numa extensão em que possam ser aplicadas as pedras-de-mão antes da pega da argamassa;

- aplicar as pedras-de-mão em toda a área argamassada.

Essa sequência aplica-se ao número de camadas a executar conforme o Projeto. As pedras devem ser pressionadas para penetrar na camada de argamassa e, após, lançadas nova camada de argamassa, cobrindo as pedras e embasando para a colocação da camada de pedras seguinte.

Tratando-se de muros de arrimo, canaletas, etc., sem a utilização de fôrmas, as superfícies laterais aparentes deverão ser acabadas à medida que se executa cada camada. O acabamento deve compreender o rejuntamento das pedras e o preenchimento das irregularidades (depressões), de forma a deixar a superfície plana.

Em superfícies de escoamento de água as pedras devem ser escolhidas de forma a deixarem uma superfície regular, só precisando de argamassa para rejuntamento.

A superfície superior final também deverá receber o acabamento conforme exigência para o tipo de estrutura executada.

c) Controle

O controle será feito topograficamente, com verificação de eixos e alinhamento, e por apreciação visual, no que tange ao acabamento do serviço.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.6.	ALVENARIA ESTRUTURAL EM BLOCOS DE CONCRETO

a) Condições Gerais

A alvenaria estrutural, composta por blocos vazados de concreto, argamassa de assentamento, armadura e grout, funciona simultaneamente como elemento de vedação e como elemento estrutural, absorvendo esforços acidentais e permanentes.

O cálculo da alvenaria deverá seguir os procedimentos normalizados, conforme a NBR 10837 da ABNT.

A alvenaria deverá ser capaz de absorver as solicitações da estrutura, sem a utilização de elementos estruturais convencionais. Para tanto, deverá conter armaduras com a finalidade principal de absorver os esforços solicitantes.

b) Características dos Materiais

Os blocos de concreto deverão ser fabricados por processo que assegure sua integridade, homogeneidade, durabilidade e qualidade, para aplicação na alvenaria.

Não deverão apresentar trincas, fraturas, quebras, superfícies irregulares e deformações.

Sua superfície externa deverá ser áspera, de forma a conferir uma boa aderência quando da aplicação da argamassa de revestimento.

Normalmente, os blocos de concreto apresentam-se nos seguintes dimensões:

- 14 x 19 x 39 cm, resultando em:

- parede, sem revestimento, com espessura de 14 cm (15 cm);

- 19 x 19 x 39 cm, resultando em:

- parede, sem revestimento, com espessura de 19 cm (20 cm).

A argamassa de assentamento e grout, deverão apresentar boa trabalhabilidade e resistência adequada aos serviços executados, conforme especificações do Projeto.

A aceitação dos materiais que constituem a alvenaria estrutural, deverão atender aos requisitos estabelecidos na NBR 8798, NBR 8949 e NBR 10837 da ABNT.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

c) Execução

A assentamento dos blocos deverá ser executado em fiadas horizontais, sobre uma camada de argamassa, iniciando-se pelos cantos da alvenaria.

As partes levantadas sobre alicerce ou baldrames, deverão ter as duas primeiras fiadas acima do nível do solo, assentes com argamassa de cimento e areia, traço 1:4, em volume, com adição de impermeabilizante, para evitar a umidade ascendente.

As armaduras e o grout serão colocados após o assentamento dos blocos, nas posições determinadas pelo Projeto. Deverão ser utilizados elementos distanciadores nas armaduras de forma a manter as distâncias das barras e entre si e entre as barras e as faces do bloco.

O lançamento do grout deve ser de tal maneira que não retire as barras de aço das suas posições, e somente será iniciado 24 horas após o assentamento do blocos.

A altura máxima de lançamento do grout será de 3,00 m, o que exige o adensamento da mistura; quando não for previsto adensamento, o grout deverá ser lançado de um altura máxima de 1,50 m.

Nos locais em que for aplicado o grout, deverá se previsto um furo ao pé da alvenaria, de forma que se possa controlar a operação de preenchimento.

Os blocos que estiverem envolvendo o grout deverão ser mantidos suficientemente úmidos durante todo o tempo de cura da alvenaria.

d) Recomendações e Controle

- a alvenaria de blocos vazados de concreto será construída de modo a não ocorrer obstruções nos furos, ou seja, a argamassa não deverá avançar nos vazios dos blocos, além de 1 cm;

- a armadura vertical será colocada nos furos e fixada na base e no topo da alvenaria;

- o diâmetro das barras será superior a 10 mm, exceto na armação das juntas de argamassa;

- todos os furos que contenham armadura serão peenchidos com grout;

- o grout deverá apresentar resistência à compressão mínima aos 28 dias de 15 MPa;

- no encontro de paredes a célula vertical da quina será armada e groutada;

- no encontro de paredes podem ser usados: blocos M-20, tela, ancoragem, grampos e blocos especiais;

- no encontro de paredes com lajes podem ser usados: bloco-canaleta, bloco tipo “J”;

- os vãos de portas e janelas serão providos de enrijecedores horizontais e verticais.;

- a parede de alvenaria estrutural terá  uma cinta  abaixo da laje e outra no meio do pé direito;

- haverá  juntas de retração a  cada 10,0 m no máximo,  todavia,  recomenda-se que as juntas se situem a cada 5 m.

A execução e o controle da alvenaria estrutural deverá atender aos requisitos da norma NBR 8798 da ABNT.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.7	DIVISÓRIAS

a) Considerações Gerais

As divisórias consistem em painéis auto-portantes, modulares, que tem for finalidade separar ambientes. Nesta Especificação, são estabelecidos os procedimentos para fornecimento e execução dos seguintes tipos de divisórias:

- divisórias de granilite, com espessura de 3 cm;

- divisórias de mármore, com espessura de 3 cm;

- divisórias de granito, com espessura de 3 cm.

- divisórias em compensado resinado.

b) Características dos Materiais

As placas não poderão apresentar empenamento, rachaduras, dimensões fora das especificações e outros defeitos de fabricação. O material utilizado deverá apresentar resistência, durabilidade e boa aparência.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

c) Execução

As placas e testeiras serão engastadas nas paredes e pisos, após a conclusão dos seus revestimentos, com argamassa de cimento e areia média, no traço 1:3, em volume.

Os rasgos a serem efetuados para o engaste da placa deverão ter a largura da mesma, somada a 1 cm, com profundidade 3 a 5 cm.

O arremate das peças será feito com cimento branco.

d) Controle

Será feito controle geométrico para verificação de dimensões, eixos e alinhamento, além de controle por apreciação visual, no que tange ao acabamento do serviço.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

5.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentados os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150101 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ e=10cm | m² |
| --- | --- | --- |
| 150104 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ e=15cm | m² |
| 150107 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO CERÂMICO FURADO C/ e=20cm | m² |
| 150110 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO CERÂMICO LAMINADO À VISTA C/ e=11cm | m² |
| 150113 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO CERÂMICO LAMINADO À VISTA C/ e=23,5cm | m² |
| 150116 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM), C/ e=5cm | m² |
| 150119 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM), C/ e=10cm | m² |
| 150122 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM), C/ e=20cm | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de alvenaria executada, conforme dimensões do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento da alvenaria, incluindo o fornecimento de blocos, tijolos ou elementos vazados, posto no local de aplicação;

- fornecimento de argamassa de assentamento, posto no local de aplicação;

- limpeza ;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150125 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ TIJOLO MACIÇO (COMUM), EM VOLUME | m³ |
| --- | --- | --- |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m³), de alvenaria assentada, conforme dimensões do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento da alvenaria, incluindo o fornecimento de blocos, tijolos ou elementos vazados, posto no local de aplicação;

- fornecimento de argamassa de assentamento, posto no local de aplicação;

- limpeza;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150128 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES C/ e=9cm | m² |
| --- | --- | --- |
| 150131 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES C/ e=14cm | m² |
| 150134 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO VAZADO DE CONCRETO SIMPLES C/ e=18cm | m² |
| 150137 | ELEMENTOS VAZADOS CERÂMICOS (COBOGÓ) | m² |
| 150140 | ELEMENTOS VAZADOS DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO (COBOGÓ) | m² |
| 150143 | ELEMENTOS VAZADOS DE VIDRO (COBOGÓ) C/ e=10cm | m² |
| 150146 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO C/ BLOCO DE VIDRO CANELADO DE 20X20X10 cm C/ e=10cm | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de alvenaria executada, conforme dimensões do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento da alvenaria, incluindo o fornecimento de blocos, tijolos ou elementos vazados, posto no local de aplicação;

- fornecimento de argamassa de assentamento, posto no local de aplicação;

- limpeza;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150149 | ALVENARIA DE PEDRA APARENTE C/ JUNTA ARGAMASSADA P/ ELEVAÇÃO | m³ |
| --- | --- | --- |
| 150152 | ALVENARIA DE PEDRA C/ JUNTA ARGAMASSADA P/ FUNDAÇÃO | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pelo volume, em metro cúbico (m²), de alvenaria de pedra argamassada assentada, conforme dimensões do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento da alvenaria, incluindo o fornecimento das pedras e da argamassa, posto no local de aplicação;

- execução de acabamento e regularização da superfície da alvenaria;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150155 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO INCLUINDO GROUT, C/ e=15cm | m² |
| --- | --- | --- |
| 150158 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCO DE CONCRETO, INCLUINDO GROUT, C/ e=20cm | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de alvenaria executada, conforme dimensões do Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento da alvenaria, incluindo o fornecimento de blocos e ferragens, posto no local de aplicação;

- fornecimento de argamassa para assentamento, posto no local da aplicação;

- fornecimento de argamassa para grout, posto no local de aplicação;

- limpeza;

- cura, incluindo o fornecimento de água;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150161 | DIVISÓRIAS DE GRANILITE, e=3cm C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m² |
| --- | --- | --- |
| 150164 | DIVISÓRIAS DE MÁRMORE, e=3cm INCL. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | m² |
| 150167 | DIVISÓRIAS DE GRANITO, e=3cm INCL. ELEMENTOS DE FIXAÇÃO | m² |
| 150170 | DIVISÓRIA EM PAINEL EM COMPENSADO RESINADO | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de divisória assentada, conforme dimensões do Projeto.

Obs:

- o fornecimento e assentamento de portas e ferragens, se necessário, serão medidos e pagos em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- assentamento de divisória, incluindo o fornecimento da divisória e elementos para fixação e suporte, posto no local de aplicação;

- limpeza;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.