#### SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

2.1	CONCRETO PRIMÁRIO

2.2	PEDRA DE MÃO

3.	EQUIPAMENTOS

4.	EXECUÇÃO

4.1	PREPARO DA PEÇA PARA CONCRETAGEM

4.2	SEQUÊNCIA DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO

4.3	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO

- CONTROLE

- CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO: esta Especificação objetiva estabelecer procedimentos a serem aplicados  na produção, execução e  controle de concreto ciclópico.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins de uso nesta Especificação, será adotada a seguinte definição:

- Concreto Ciclópico: o concreto ciclópico é um concreto convencional ao qual se adicionam pedras de mão, visando reduzir o consumo de cimento. Emprega-se o concreto ciclópico, com mais freqüência, na execução de enchimentos, podendo se constituir em peso adicional nas estruturas que estão sujeitas a sub pressão de lençol freático, e na execução de pequenas barragens de gravidade, quase sempre levando em consideração a utilização de grandes volumes de concreto.

2.	MATERIAIS

Os materiais constituintes do concreto ciclópico são:

- concreto convencional, de diâmetro máximo de 25 a 50mm, que será denominado de concreto primário, nesta especificação;

- pedra de mão, com dimensão máxima de 30 cm.

2.1	CONCRETO PRIMÁRIO

O concreto primário, ao qual se juntarão pedras de mão para compor o concreto ciclópico, é definido pela Especificação Técnica de concreto convencional, ET09/01. O Projeto escolherá o concreto primário que atenda às características desejadas para esse concreto ciclópico.

2.2	PEDRA DE MÃO

As pedras de mão que se adicionam ao concreto primário para compor o concreto ciclópico, devem ter dimensão máxima de 30cm, adotada como limite praticável, mas não deve exceder a metade da menor dimensão da peça a concretar, nem exceder a espessura da camada.

As pedras de mão devem ser sãs e duras, como é exigido para o agregado do concreto primário. Todas as superfícies das pedras de mão precisam estar limpas, de quaisquer sujeiras, se necessário através de lavagem executada no estoque, podendo ser aplicadas no estado de saturadas desde que as superfícies estejam quase secas.

2.3	PROPORÇÕES

O volume de concreto ciclópico é composto, teoricamente, de 70% de concreto primário e de 30% de pedra de mão. Tratam-se de volumes reais.

3.	EQUIPAMENTOS

Caberá ao Construtor, em seu Plano de Obra, definir os equipamentos a serem mobilizados para atender  aos requisitos do Projeto e ao prazo de construção. Caberá à Fiscalização exigir a mobilização dos equipamentos propostos, ou alterações nesse plano caso se mostre necessário para atender ao prazo estabelecido.

Além dos equipamentos citados na Especificação que trata da produção, transporte e lançamento do concreto convencional, que na composição do ciclópico, constitui o concreto primário, poderá  ser necessária a utilização de outros equipamentos para a movimentação e lançamento das pedras de mão, a exemplo de:

- caminhões basculantes;

- carregadeiras frontais;

- guindastes com caçambas, etc.

4.		Execução

O Construtor deverá apresentar, com razoável antecedência, o plano de concretagem que pretende aplicar na execução de cada parte específica da Obra.

4.1		PREPARO DA peça para concretagem

O Construtor deverá elaborar Boletim de Liberação para Concretagem, no qual estarão listadas as fases de preparo da peça para concretagem e as datas de conclusão de cada fase com as assinaturas dos responsáveis. Esse boletim deverá estar sempre à disposição da Fiscalização para acompanhar a evolução dos trabalhos e, no final, após a sua liberação.

A Fiscalização deverá ser informada pelo Construtor, com razoável antecedência, sobre o início das concretagens e sobre a procedência da pedra de mão que pretende utilizar.

O concreto primário será o definido pelo Projeto, cuja especificação deverá ser observada.

a) Juntas de Concretagem

A superfície das juntas de concretagem deverá ser lavada a jato de água e ar comprimido, removendo-se a nata de cimento e todo o material solto, de modo a tornar a superfície rugosa e apta a ligar-se à camada seguinte.

Essa lavagem deverá ser feita logo após o enrijecimento do concreto, mas antes que ele se torne tão duro que não permita a limpeza por lavagem, ou seja, de 4 a 8 horas após a concretagem, dependendo da temperatura ambiente e de outros fatores que afetem o endurecimento do concreto.

Deverão ser adotadas as disposições necessárias para que o pessoal da limpeza não destrua a ligação entre os materiais do concreto fresco, por excessiva lavagem ou por ações mecânicas. A rugosidade deve ser ao nível do agregado miúdo - a profundidade do tratamento não precisa ultrapassar 5 mm.

Imediatamente antes do lançamento do novo concreto sobre a junta de concretagem, deverá ser repetida a operação de lavagem, de modo a retirar o material solto e as impurezas porventura existentes e, depois de enxugadas as poças d’água, a superfície deverá permanecer úmida, porém, isenta de água acumulada.

Caso a rugosidade da superfície da junta não seja satisfatória para garantir a aderência do novo concreto, a lavagem final será precedida por um tratamento da junta por jato de areia ou apicoamento.

b) Montagem das Formas

As formas deverão sobrepor-se ao trecho anteriormente concretado em não menos que 3 cm e serão cuidadosamente vedadas e aderidas contra o concreto pronto, da concretagem anterior, de modo a impedir vazamentos de nata durante a concretagem, ou a formação de irregularidades na junta ali formada.

No momento da concretagem, a superfície da forma deverá estar livre de incrustações de nata ou outros materiais estranhos, e convenientemente lubrificada, de sorte a evitar a aderência ao concreto e a ocorrência de manchas na estrutura.

4.2	sequência dos serviços de execução

Dois processos executivos podem ser adotados, a depender da  experiência de cada Construtor e ambos podem apresentar resultados satisfatórios. As fases sequenciais  desses dois processos são:

a) Primeiro Processo:

- lançamento de uma camada de concreto primário em camada de 30 cm, em toda a área ou na frente de trabalho planejada;

- lançamento de camada de pedra de mão, sobre a camada de concreto primário, distribuída uniformemente;

- adensamento do concreto, introduzindo vibrador nos intervalos entre as pedras de mão.

b) Segundo Processo:

- lançamento de uma camada de concreto primário em camada de 30 cm, em toda a área ou na frente de trabalho planejada;

- adensamento do concreto;

- lançamento de camada de pedra de mão, sobre a camada de concreto primário, distribuída uniformemente.

As fases são repetidas nessas ordens até se atingir o nível desejado, sendo que no segundo processo o último ciclo terminará com o adensamento do concreto.

A técnica de execução do primeiro processo é descrita a seguir, considerando que é o processo mais usual. O Construtor pode propor outro processo que precisará ser analisado e aprovado pela Fiscalização.

4.3	SERVIÇOS DE EXECUÇÃO

a) Lançamento do Concreto Primário

É lançado o concreto primário de forma a se ter camada de espessura de 25 a 30 cm. A espessura da camada precisa levar em conta o tamanho máximo das pedras de mão, para que possam ficar submersas no concreto após o adensamento . Na primeira camada, se a superfície for desnivelada,  a camada deverá ter maior espessura para que a superfície superior da camada fique aproximadamente na horizontal.

Sendo viável, deve ser lançado concreto em toda a área para se evitar juntas de concretagem.

b) Lançamento das Pedras de Mão

Após lançada a camada de concreto primário de 20 a 30cm de espessura (ou parte da camada) e regularizada para resultar em uma superfície horizontal, são distribuídas uniformemente as pedras de mão sobre essa camada regularizada e ainda não adensada.

As pedras de mão maiores devem ficar afastadas umas das outras, com espaços da ordem de 5cm, para permitir a penetração do vibrador. Também deverão ficar afastadas das formas no mínimo 5cm.

c) Adensamento do Concreto

Executa-se o adensamento vibratório do concreto introduzindo o vibrador de imersão entre os espaços deixados entre as pedras de mão. Com a vibração, as pedras de mão devem penetrar no concreto primário até ficarem submersas. O concreto precisa ter plasticidade elevada para viabilizar essa penetração das pedras por gravidade.

d) Proteção e Cura do Concreto

A superfície do concreto endurecido deverá ser protegida adequadamente contra a ação nociva do sol, do vento e de agentes mecânicos, e deverá ser regada com água doce e limpa, de modo a mantê-la úmida, inteira e continuamente, durante pelos menos dez dias após o lançamento do concreto.

As formas mantidas em contato com o concreto, deverão também ser mantidas saturadas de água até o final da cura ou a sua retirada.

A cura das superfícies das juntas de concretagem, deverá ser mantida até que nova camada seja colocada, ou que se complete o tempo de cura exigido. Nas juntas de concretagem não deverá ser aplicada proteção por membrana retentora do tipo Antisol.

As superfícies horizontais deverão ser mantidas úmidas, mediante sua cobertura com algum material mantido saturado d’água (areia ou sacos de aniagem), ou por rega direta e permanente. Tratando-se da superfície final poderá ser aplicada membrana retentora do tipo Antisol.

e) Desforma das Peças

As formas das faces laterais das estruturas só poderão ser retiradas quando o concreto tiver endurecido suficientemente para prevenir danos durante a retirada. O momento exato de remoção das formas será determinado pela Fiscalização.

As formas deverão ser retiradas cuidadosamente e de modo a evitar rachaduras, mossas e quebras nos cantos ou superfícies, ou quaisquer danos no concreto. Apenas cunhas de madeira poderão ser usadas, contra o concreto, na retirada das formas.

Nenhuma operação de retirada de formas poderá ser efetuada sem que o concreto esteja suficientemente endurecido.

f) Reparos no Concreto

Logo após a retirada das formas, o Construtor, juntamente com a Fiscalização, deverá inspecionar as peças desmoldadas e demarcar todas as imperfeições, que precisam ser corrigidas. Dessa inspeção deve resultar proposição do Construtor da forma como pretende efetuar cada tipo de reparo, para ser analisado e aprovado pela Fiscalização.

Todos os reparos que venham a se apresentar fissurados, ou que testes de percussão evidenciem a falta de aderência ao substrato deverão ser removidos e refeitos.

5.	CONTROLE

O concreto ciclópico não exige mão de obra especializada, sendo executado normalmente por trabalhadores não qualificados. Por isso, a Fiscalização precisa estar mais atenta, para que os trabalhos  se desenvolvam com o padrão de qualidade requerido. Os principais cuidados que precisam ser tomados são listados a seguir:

- a liberação da peça para concretagem deverá ser feita através de Boletim de Liberação para Concretagem, como se tratasse de concreto convencional;

- a área de exposição do concreto às condições do tempo deve ser considerada, na medida em que a evaporação de água de mistura do concreto primário pode inviabilizar a penetração das pedras de mão na massa;  a plasticidade do concreto primário deve ser ajustada às condições do tempo, durante a concretagem;

- o tempo de demora para executar um ciclo do processo tem de estar de acordo com o tempo de pega do cimento; sendo necessário, deverá ser empregado aditivo retardador de pega;

- as pedras de mão de maiores tamanhos não devem ficar com superfícies côncavas voltadas para baixo, para se evitar que fique ar e água aprisionados sob as mesmas;

- o adensamento manual do concreto com barras de ferro pode ser aceito, desde que a plasticidade do concreto seja adequada a esse tipo de adensamento, e a critério da Fiscalização.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

São apresentados a seguir, os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 090201 | CONCRETO CICLÓPICO C/ CONCRETO PRIMÁRIO C/ CONS. MÍN. DE CIMENTO DE 150kg/m³ E 30% DE PEDRA DE MÃO, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO, LANÇ., ADENS. E CURA | m³ |
| --- | --- | --- |
| 090204 | CONCRETO CICLÓPICO C/ CONCRETO PRIMÁRIO C/ CONS. MÍN. DE CIMENTO DE 200kg/m³ E 30% DE PEDRA DE MÃO, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO, LANÇ., ADENS. E CURA | m³ |
| 090207 | CONCRETO CICLÓPICO C/ CONCRETO PRIMÁRIO C/ CONS. MÍN. DE CIMENTO DE 250kg/m³ E 30% DE PEDRA DE MÃO, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO, LANÇ., ADENS. E CURA | m³ |
| 090210 | CONCRETO CICLÓPICO C/ CONCRETO PRIMÁRIO C/ CONS. MÍN. DE CIMENTO DE 300kg/m³ E 30% DE PEDRA DE MÃO, INCL. FORNEC. DOS MAT., PRODUÇÃO, LANÇ. ADENS. E CURA | m³ |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita por volume, em metro cúbico (m³), de estrutura de concreto executada, conforme dimensões de Projeto.

Obs:

- não serão medidos volumes de concreto adicionais decorrentes de preenchimento de excessos e/ou reparos;

- os custos com transportes verticais e/ou horizontais do concreto e da pedra (caminhões betoneira, caminhão basculante, torres, guinchos, passarelas e mão de obra), estão incluídos no BDI.

- o preparo, colocação e posterior desmanche das formas e escoramentos serão medidos e pagos por itens específicos.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de estruturas de concreto ciclópico, incluindo lançamento, adensamento, proteção, e cura do concreto, bem como a execução de reparos e tratamentos que se fizerem necessários;

- fornecimento de pedra de mão, posto obra;

- produção de concreto, incluindo fornecimento de todos os materiais necessários, posto obra;

- aplicação de aditivos, incluindo fornecimento, posto obra;

- execução e limpeza das juntas de concretagem;

- controle da qualidade dos serviços e materiais, a critério da Fiscalização;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- aquisição, carga, transporte, descarga, aplicação, ou utilização de ferramentas e materiais (combustíveis, peças, etc...);

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.