## SUMÁRIO

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBJETIVO

1.2	DEFINIÇÕES

2.	MATERIAIS

3.	EQUIPAMENTOS

- TIPOS DE REVESTIMENTOS

4.1	CHAPISCO

  - ARGAMASSA COM CIMENTO E AREIA GROSSA PARA REVESTIMENTO DE CAIXAS

  - MASSA ÚNICA

  - AZULEJO E CERÂMICA

  - FORRO DE MADEIRA

  - FORRO DE PLACAS DE GESSO PRÉ-MOLDADAS

5.	CONTROLE

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

1.	OBJETIVO E DEFINIÇÕES

1.1	OBEJTIVO: esta Especificação objetiva estabelecer os procedimentos a serem adotados no fornecimento de revestimentos de paredes e tetos, utilizando-se massa única, azulejo, cerâmica, forro de madeira e de placa de gesso.

1.2	DEFINIÇÕES: para fins desta Especificação serão adotadas as seguintes definições:

- Revestimento: constitui-se em serviço de recobrimento de superfícies, com fins estéticos, de reforço e proteção;

- Chapisco: constitui-se em uma argamassa de cimento e areia grossa, com baixa consistência, lançada sobre a base revestida, deixando-a com superfície áspera com a finalidade de aumentar a aderência entre esta base e a camada de revestimento;

- Massa Única: constitui-se em uma camada de argamassa mista aplicada sobre chapisco, destinada a revestir a base;

- Emboço: constitui-se numa camada de argamassa mista de revestimento, aplicada sobre chapisco, destinada à regularização da base, podendo constituir-se no acabamento final;

- Forro: constitui-se no revestimento final do teto de edificações, podendo ser em madeira, placas de gesso ou outros.

2.	MATERIAIS

Os materiais utilizados na execução dos revestimentos aqui especificados, constituem-se em:

- argamassa para assentamento;

- cimento branco;

- azulejo branco tipo A;

- cerâmica;

- impermeabilizaste para colmatarem;

- tábua de pinho;

- tábua de pau d’arco;

- peças de madeiras de lei;

- gesso;

- placas de gesso;

- sisal;

- pregos;

- pinos;

- arame galvanizado.

3.	EQUIPAMENTOS

Os equipamentos utilizados na execução dos serviços aqui especificadas, constituem-se em:

- betoneira;

- andaime;

- máquina para corte de azulejos;

- pistola fixadora de pinos;

- equipamentos manuais (ferramentas) utilizados na construção civil.

4.	TIPOS DE REVESTIMENTOS

4.1	CHAPISCO

a) Características dos Materiais

Deverá ser executado com argamassa de cimento e areia grossa, traço 1:3, em volume, com consistência fluida.

Quando especificados produtos impermeabilizantes ou aditivos, estes podem ser adicionados na argamassa de chapisco, na proporção indicada pelos fabricantes dos produtos.

Os materiais (cimento, areia e água) deverão ser fornecidos conforme os procedimentos estabelecidos na Especificação ET 09.

b) Execução

Para aplicação do chapisco, a base deverá estar limpa, livre de quaisquer materiais que prejudiquem a aderência do chapisco à base.

A aplicação do chapisco consiste em lançá-lo vigorosa a continuamente sobre a superfície a ser revestida.

Quando a base apresentar altos índices de absorção, toda a sua superfície deverá ser abundantemente molhada, antes de ser iniciado o revestimento com o chapisco.

A depender das condições locais, em caso de elevada temperatura ou aeração intensa, a base revestida deverá sofrer processo de cura, através do umidecimento da base, em intervalos de tempo estabelecidos pela Fiscalização.

O chapisco, após aplicado na base, terá espessura máxima de 5 cm e deverá apresentar superfície irregular e descontínua.

c) Controle

A execução do revestimento será regulamentada pela NBR 7200, da ABNT.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.2	ARGAMASSA E AREIA GROSSA PARA REVESTIMENTO DE CAIXAS

Os procedimentos e controles de fornecimento dos materiais e execução de argamassa para revestimento de caixas, difere dos prescritos no sub-ítem 4.1, para chapiscos, apenas nos seguintes aspectos:

- o revestimento deverá ter espessura máxima de 2,0 cm e somente deverá ser iniciado 24 horas após a aplicação do chapisco;

- a consistência da argamassa utilizada será menos fluida e deverá ser adequada ao processo de aplicação, que geralmente é feita por colher de pedreiro, conferido um melhor acabamento à superfície;

- traço da argamassa de revestimento será de 1:3 (cimento e areia fina), em volume, alisada a colher;

- ao final da aplicação, a superfície deverá apresenta-se plana, com as arestas definidas e retilíneas.

4.3	MASSA ÚNICA

a) Características dos Materiais

Deverá ser executado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia média, no traço 1:2:9, em volume, com consistência adequada ao processo de aplicação.

Quando especificados produtos impermeabilizantes ou aditivos, estes podem ser adicionados na argamassa, na proporção indicada pelo fabricante do produto.

Os materiais deverão ser fornecidos conforme os procedimentos estabelecidos na Especificação ET 09.

O fornecimento da cal hidratada será regulamentado pelas seguintes normas da ABNT:

- NBR 6471;

- NBR 6473;

- NBR 7175;

- NBR 9205;

- NBR 9206;

- NBR 9207;

- NBR 9289;

- NBR 9290.

b) Execução

A base que irá receber a massa única deverá apresentar-se regular , sem furos, depressões, rasgos, saliências.

O revestimento terá espessura máxima de 2,0 cm e deverá aderir ao chapisco da base ou diretamente à base a ser revestida.

Ao longo da base serão fixadas guias que podem ser de madeira ou material cerâmico, que vão determinar o nivelamento da superfície da massa.

Essas guias serão dispostas de modo que a distância entre elas seja compatível com tamanho da régua que vai regularizar a massa.

Com as guias prontas, a argamassa será aplicada sobre a base e depois regularizada com a régua, ficando a superfície acabada um pouco áspera.

A regularização da superfície é feita com a régua que irá retirar o excesso de argamassa.

A argamassa que cai da base durante o emassamento não pode ser reutilizada.

A superfície acabada deve estar plana , com as arestas definidas e retilíneas.

A massa será aplicada depois da colocação de peitorís, aduelas, marcos e antes de alizares e rodapés.

c) Controle

A execução do revestimento será regulamentada pela NBR 7200, da ABNT.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.4	AZULEJO E CERÂMICA

a) Características dos Materiais

Os azulejos e a cerâmica utilizados serão de primeira qualidade, com dimensões, tipo e cor definidos no Projeto.

Serão fixados com o uso de nata de cimento sobre chapisco e emboço, constituído de cimento, cal hidratada e areia média, traço 1:2:9, em volume.

O rejuntamento do revestimento será feito de cimento branco.

O fornecimento de cimento, areia e água serão regulamentos pela Especificação ET 09; o fornecimento da cal hidratada será regulamentado conforme prescrito no subítem 4.3 "a"; os azulejos serão fornecidos de acordo com os critérios das seguintes normas da ABNT:

- NBR 5644;

- NBR 6126;

- NBR 6127;

- NBR 6128;

- NBR 6129;

- NBR 6130;

- NBR 6131;

- NBR 6132;

- NBR 6133;

- NBR 7169;

- NBR 8040;

- NBR 9201.

Os ladrilhos cerâmicos serão aceitos conforme as especificações da NBR 6455, da ABNT.

Não serão aceitas peças com defeitos, trincos, fissuras, ou desuniformidades de cor e dimensões. A substituição de peças não aceitas pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

Após a regularização da superfície argamassada, os azulejos / ladrilhos cerâmicos serão assentados com o uso de nata de cimento sobre a argamassa fresca (emboço).

Os azulejos / ladrilhos cerâmicos também podem ser assentados com argamassa sobre o emboço endurecido, depois de 7 dias, devendo a base, nesse caso, ser molhada.

Os azulejos / ladrilhos cerâmicos devem ser umedecidos pelos menos 15 minutos, antes de serem aplicados.

O assentamento  será executado de baixo para cima , uma fiada de cada vez.

Uma porção de argamassa é colocada no tardoz de cada azulejo / ladrilho cerâmico no momento da aplicação, de modo a se ter uma camada de cerca de 1 cm .

O excesso de argamassa é retirado com a colher de pedreiro e o azulejo / ladrilho cerâmico é aplicado com pequenas batidas com a colher de pedreiro.

As juntas, com espessura determinada no Projeto, devem estar alinhadas, sendo o rejuntamento iniciado, decorridos pelos menos 7 dias do assentamento, o rejuntamento será feito com pasta de cimento branco.

Os cortes e os furos dos azulejos / ladrilhos cerâmicos só poderão ser feitos com equipamento próprio para essa finalidade.

c) Controle

A execução do revestimento será regulamentada pela NBR 7200, da ABNT.

O revestimento pronto com azulejos / ladrilhos cerâmicos deverá estar limpo, sem manchas e com as juntas perfeitamente alinhadas e uniformemente acabadas.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.5	FORRO DE MADEIRA

a) Características dos Materiais

O revestimento de teto com madeira, será feito com forro em madeira de lei (pinho ou pau d'arco), aparelhada, nas dimensões de 10 x 1 cm.

As tábuas serão, presas à caibros de madeira de lei aparelhada (peroba), com dimensões de 10 x 2,5 cm, chumbadas na parede.

Não serão aceitas peças rachadas, quebradas, com nós ou fora das dimensões especificadas.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

A altura do forro será a estabelecida no Projeto Arquitetônico.

As tábuas de pau d’arco (10x1 cm) / pinho (10x1 cm),  serão presas às peças de peroba, (10x2,5 cm), as quais serão chumbadas nas paredes, e espaçadas  de 50 cm, tendo vão livre máximo de 4 m.

As tábuas de pau d’arco / pinho deverão ser alinhadas, niveladas, encaixadas umas às outras  e pregadas nas peças de sustentação. As emendas devem ser emassadas e ter bom acabamento.

Em todo o contorno do forro deverão ser fixados bites de madeira de lei para um perfeito acabamento do forro.

c) Controle

As peças de madeira, quando da sua colocação, deverão estar niveladas e alinhadas; a superfície do forro acabado deverá apresentar-se perfeitamente nivelada, lisa, limpa, uniforme, lixada e envernizada.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

4.6	FORRO DE PLACAS DE GESSO PRÉ-MOLDADAS

a) Características dos Materiais

O revestimento do teto com gesso, será feito com placas de gesso pré-moldadas com encaixes tipo macho-fêmea, nas dimensões de 60 x 60 cm, com espessura de 12 mm para as placas localizadas no centro do teto e de 30 mm para as placas da borda.

Para a fixação do forro à cobertura, serão utilizados pregos apropriados, que serão interligados aos pinos existentes nas placas de gesso, através de fios ou arames galvanizados.

O rejuntamento será feito com pasta de gesso e fios de sisal.

Não serão aceitas placas quebradas, com trincas, manchadas ou com dimensões despadronizadas.

Deve-se ter cuidados com o armazenamento das peças, já que estas unidades absorvem umidade facilmente, o que poderá danificá-las.

A substituição de materiais não aceitos pela Fiscalização, será feita às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

b) Execução

A altura de colocação do forro deverá ser marcada nas paredes do local que vai receber o forro, de acordo com as dimensões do Projeto Arquitetônico.

As placas deverão ser niveladas, alinhadas e encaixadas umas às outras e serão rejuntadas no tardoz  com pasta de gesso e sisal.

Na face visível, o rejuntamento das placas será  feito com pasta de gesso.

No encontro do forro com as paredes deverão ser colocadas peças apropriadas para acabamento.

5.	CONTROLE

A superfície do forro acabado deve estar nivelada, lisa, limpa, sem depressões ou saliências.

Os serviços executados, não aceitos pela Fiscalização, devido à má qualidade e acabamentos ruins, serão refeitos, às expensas do Construtor, sem ônus para a CODEVASF.

6.	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E ESTRUTURA DE PREÇOS

A seguir são apresentados os Critérios de Medição e a Estrutura de Preços dos serviços especificados.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150401 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA | m² |
| --- | --- | --- |
| 150404 | CHAPISCO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA C/ IMPERMEABILIZANTE | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de superfície revestida, nas dimensões indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- limpeza, regularização e umidecimento da superfície a ser revestida;

- execução de chapisco, incluindo o fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- cura do revestimento, incluindo fornecimento de água, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150407 | REVESTIMENTO C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA GROSSA P/ REVESTIMENTO DE CAIXAS | m² |
| --- | --- | --- |
| 150410 | MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) | m² |
| 150413 | MASSA ÚNICA (CIMENTO / CAL / AREIA) C/ IMPERMEABILIZANTE | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de superfície revestida, nas dimensões indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- limpeza, regularização da superfície a ser revestida;

- execução de revestimento, incluindo o fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- execução de acabamento da superfície revestida;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150416 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM AZULEJO C/ EMBOÇO, E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² |
| --- | --- | --- |
| 150419 | REVESTIMENTO DE PAREDE EM CERÂMICA C/ EMBOÇO E REJUNTAMENTO EM CIMENTO BRANCO | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de superfície revestida, nas dimensões indicadas no Projeto.

Obs:

- a limpeza final do revestimento acabado, será medida e paga em separado.

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- limpeza, regularização da superfície a ser revestida;

- execução de revestimento, incluindo o fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- execução de acabamento da superfície revestida;

- execução de camada de emboço para assentamento, incluindo fornecimento de todos os materiais, posto obra;

- umidecimento das peças, incluindo fornecimento de água, posto obra;

- execução de rejuntamento, incluindo fornecimento de materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.

SERVIÇOS REGULAMENTADOS

# CÓDIGO				DESCRIÇÃO				        UNID.

| 150422 | REVESTIMENTO DE TETO C/ FORRO DE MADEIRA DE LEI (TÁBUA APARELHADA, NAS DIMENSÕES DE 10 X 1 cm), INCL. MAT. P/ FIXAÇÃO | m² |
| --- | --- | --- |
| 150425 | REVESTIMENTO DE TETO C/ FORRO DE PLACA DE GESSO, PRÉ-MOLDADA, INCL. MAT. P/ FIXAÇÃO | m² |

## CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO

Medição:

será feita pela área, em metro quadrado (m²), de superfície revestida, nas dimensões indicadas no Projeto.

Obs:

## ESTRUTURA DE PREÇOS

Compreende:

- execução de forro, incluindo o fornecimento do material e todos os elementos para fixação a cobertura, posto obra;

- execução de acabamento e rejuntamento, incluindo fornecimento de materiais, posto obra;

- aquisição, carga, transporte, descarga, operação, manutenção, depreciação e conservação dos equipamentos e ferramentas utilizados;

- mão-de-obra e demais incidências necessárias à perfeita execução dos serviços objeto desta Especificação.